## Slide 1: SiC半導体による放射線検出器の開発・研究
木下明将、栗田峰生、乘松健治、中野逸夫、田中礼三郎、
岩見基弘、大井暁彦*、大島武*、神谷富裕*、福島靖孝**
(岡山大学、原研高崎*、KEK**)
Notes: タイトル

## Slide 2: 半導体検出器
特徴
  高分解能
    １対の電子正孔を作るエネルギーが小さい
  検出効率が高い
    密度が大きい
  時間分解能が良い
    キャリア移動度が大きい
    高電界に耐えられる
Si ▼放射線・高温・高電圧▼
Notes: 半導体検出器概要
・高分解能
半導体検出器 数eV Ge:2.96, Si:3.62, SiC 9
気体検出器 数10eV He 42.3, Ne 36.6, O2,30.9
・検出効率が高い
半導体検出器 密度 Si:2.34, SiC:3.2 g/cm3
気体検出器 密度 He:0.1785 , Ne 0.9002:, O2:1.42904 g/l
・時間分解能が良い
電子移動度
半導体 Si:1500, SiC:数100 cm2/Vs
気体 数cm2/Vs
絶縁破壊電界
半導体 Si:0.3, SiC:3 MeV/cm
気体 数十 keV/cm

## Slide 3: SiC（v.s. Si）
禁制帯幅(bandgap)がSiの２～３倍
  絶縁破壊電界が一桁大きい
  飽和電子速度が２倍
  熱伝導率３倍
  動作温度の上限が500-600℃(Si:150℃くらい)
  耐放射線性も高い

## Slide 4: 各種半導体の特徴
項 目 ／ 材 料 | Si | GaAs | 3C-SiC | 6H-SiC | 4H-SiC | GaN | Diamond
バンドギャップ(eV) | 1.12 | 1.43 | 2.3 | 2.86 | 3.02 | 3.39 | 5.47
電子移動度(㎝2/Vs) | 1500 | 8500 | 800 | 460 | 700 | 900 | 1800
絶縁破壊電界(MV/㎝) | 0.3 | 0.4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 4
電子飽和速度(×107㎝/s) | 1 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.5
熱伝導率(W/㎝･℃) | 1.51 | 0.54 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 20.9
比誘電率 | 11.9 | 12.91 | 9.72 | 10.03c | 10.03c | 10.4c | 5.93
Johnson指数（高速・大電力） | 1.0 | 18.8 | 1296 | 400 | 992 | 324 | 1100
Key指数（高速・高集積素子） | 1.0 | 0.52 | 7.0 | 5.0 | 6.4 | 1.05 | 37
熱伝導率×Johnson指数 | 1.0 | 6.7 | 2748 | 1298 | 3220 | 279 | 15379
(注)Johnson指数 ＝ (絶縁破壊電界×電子飽和速度)2
Key指数 ＝ 熱伝導率×(電子飽和速度／誘電率)

## Slide 5: Polytype（結晶多系）
２００種類以上
  nH-SiC(hexagonal:六方晶)
  nR-SiC(rhombohedral:菱面体晶)
  3C-SiC(Cubic:立方晶)

## Slide 6: 半導体検出器の種類
pn接合型
  高耐圧品が作れる
  一般的に検出器で使われる
ショットキー接合型
  順方向電圧降下が小さい
  接合容量がないため逆回復時間が大変短い

## Slide 7: 試料（SiC検出器） made in 原研
p(epi)/p+(substrate)
  CREE社より購入
  6H-SiC
イオン注入
  Pイオン
  1×1019(3.3×1018)[/cm3]
メサ構造
電極
  Al（オーミック接合）
p type
p+ type
n+ type
150 nm
5 μm
368±75 μm

## Slide 8: 試料写真 made in 原研
p(epi)/p+(substrate)
  CREE社より購入
  6H-SiC
イオン注入
  Pイオン
  1×1019(3.3×1018)[/cm3]
メサ構造
電極
  Al（オーミック接合）

## Slide 9: 評価試料
試料①
  ｐｎ接合型 試作
試料②
  試作①の改良 漏洩電流小
試料③
  試料②の追試
試料④
  検出面の工夫 表面電極による吸収を小

## Slide 10: 測定（in 岡山大学）
静特性（半導体検出器＝ダイオード）
  I-V特性 整流性評価
  C-V特性 空乏層評価
信号検出
  α線
  LED(UV:3.3eV)

## Slide 11: I-V測定
整流性の評価 → ダイオード
  試料：SiC①，②，③，④，浜松PIN-Si S1723, S3071
  V:0～100

## Slide 12: C-V測定
キャパシタンスの電圧依存
  試料：SiC①，②，③，④，浜松PIN-Si S1723, S3071
  V:0～100 (C∝1/V1/2)

## Slide 13: 測定方法（α線）
α線源
  Am241-α線
    5.48 MeV
動作確認

## Slide 14: セットアップ（α線）
Notes: チャージセンシティブプリアンプ：ホウシン電子のN012-1
シェイパーアンプ：EG&G ORTEC 672

## Slide 15: α線測定
プリアンプの出力信号
  試料①
  25℃ -40℃
  Y:100mV
  X:25μs

## Slide 16: 測定方法（ＬＥＤ）
紫外線
  ＬＥＤ
    波長 375 nm
    エネルギー 3.31 eV
  印加電圧
    0 ~ 145 V
  信号強度

## Slide 17: セットアップ（紫外線：3.3eV）
Notes: Bias Source:KEITHLEY 2400
DualTracking Power Supply: KIKUSUI PDM 35-3

## Slide 18: UV測定
シェイパーアンプ（上）
プリアンプ（下）
  試料②
  室温
  Y:100mV
  X:50μs

## Slide 19: バイアスとADC分布（試料②）
ADC[ch]
Number
Bias

## Slide 20: 結果
静特性 ① ② ③ ④
  I-V（漏洩電流） 大 小 大 大
  C-V（空乏層） ▲ ○ ▲ ▲
信号検出
  α線 ▲ ○ △ －
  紫外線 － △ △ －

## Slide 21: 今年度のまとめ
ダイオードとしての動作確認
  ○整流性
  ○可変容量
  ×定量的
検出器としての能力
  ○α線検出
  ○紫外線検出
  ×定量的
  ×MIPは見れない

## Slide 22: 来年度の予定
国際学会発表
  SiC & Related Materials
  ICDS（International conference on defects in semiconductors）
  材料国際会議 MRSのミーティング
  NSREC（Nuclear & Space Radiation Effects Conference；IEEE)
  ・・・
論文投稿
  Nuclear Instruments and Methods
  Journal of Surface Science
  Journal of Crystal Growth
  Applied Physics Letter
  J. Applied Physics
  Applied Physics A
  Electron Devices（IEEE）
  ・・・

## Slide 23: 今後
品質の向上
  漏洩電流の減少
  理想的なC-V特性
  温度変化による安定動作
定量分析
  α線検出による信号量
  LED光検出による信号量