## Slide 1: SiC半導体による放射線検出器の 開発・研究
２００４年 ３月 ９日
岡山大学・理学部 中野 逸夫，岩見 基弘，
木下 明将，小林 健一，
田中 礼三郎
原研高崎 大井 暁彦，大島 武，
神谷 富裕
KEK 福島 靖孝

## Slide 2: 内 容
１．動機と目的
２．SiCについて
３．SiC studyの簡単な歴史
４．静特性
５．動特性
６．放射線照射
７．現状のまとめ

## Slide 3
宇宙空間物理学
原子炉物理学
素粒子物理学
１．動機と目的

## Slide 4
耐環境デバイスとして高速スィッチング・デバイス，パワー・デバイス等として開発・研究されている新素材
耐放射線
耐環境 熱
RD42 Diamond Detector
RD50 4H-SiC他

## Slide 5: ２．SiCについて 各種半導体の特徴
項 目 ／ 材 料 | Si | GaAs | 3C-SiC | 6H-SiC | 4H-SiC | GaN | Diamond
バンドギャップ(eV) | 1.12 | 1.43 | 2.3 | 2.86 | 3.02 | 3.39 | 5.47
電子移動度(㎝2/Vs) | 1500 | 8500 | 800 | 460 | 700 | 900 | 1800
絶縁破壊電界(MV/㎝) | 0.3 | 0.4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 4
電子飽和速度(×107㎝/s) | 1 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.5
熱伝導率(W/㎝･℃) | 1.51 | 0.54 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 20.9
比誘電率 | 11.9 | 12.91 | 9.72 | 10.03c | 10.03c | 10.4c | 5.93
Johnson指数（高速・大電力） | 1.0 | 7.1 | 1296 | 400 | 992 | 324 | 1100
Key指数（高速・高集積素子） | 1.0 | 0.53 | 3.9 | 5.2 | 6.1 | 1.5 | 31
熱伝導率×Johnson指数 | 1.0 | 2.5 | 2750 | 1360 | 3370 | 280 | 15000
(注)Johnson指数 ＝ (絶縁破壊電界×電子飽和速度)2
Key指数 ＝ 熱伝導率×(電子飽和速度／誘電率)1/2

## Slide 6: SiC（vs Si）
禁制帯幅(bandgap)
  ２～３倍
絶縁破壊電界
  1桁大きい
飽和電子速度
  ２倍
熱伝導率
  ３倍
動作温度の上限
  500-600℃(Si:150℃くらい)
耐放射線性
  （MOSFETで１～２桁強い耐放射線性：γ線）

## Slide 7: Polytype（結晶多系）
２００種類以上
  nH-SiC (hexagonal:六方晶)
  nR-SiC (rhombohedral:菱面体晶)
  3C-SiC (Cubic:立方晶)
○

## Slide 8: ３．SiC Studyの簡単な歴史
~2001年度
  プロトタイプの作成 ３mmΦ
  低温におけるα線検出の確認
2002年度
  漏洩電流軽減により常温で
  動作確認
  UV-LED（375nm;3.31eV）による反応を確認
2003年度
  放射線損傷（γ線、β線）の評価

## Slide 9: Sample（SiC detector） made in 原研（高崎）
p(epi)/p+(substrate)
  CREE社より購入
  6H-SiC
イオン注入
  Pイオン
  1×1019(3.3×1018)[/cm3]
電極
  Al（オーミック接合）
アルミニウム
酸化膜
アルミニウム
合金化アルミ
イオン注入層
6H-SiC
epi
bulk
150nm
5μm
70nm
150~200nm

## Slide 10: 測定試料
150nm
~5μm
~300μm
SiCn+
Pad
原子力研究所高崎研究所の協力 により製作(8個)
有効有感面積 0.0707mm2
300μmΦ
Wire
Bonding
SiO2
SiC p
SiC p+
Al
S3071(浜松ホトニクス社製)
有効有感面積 19.6mm2
PN-SiCダイオード
Si PIN フォトダイオード

## Slide 11: Photograph of Sample
電極（ボンディング用パッド）
電極（検出部分）
300 μm
2cm
1cm

## Slide 12: ４．静特性 I-V特性
逆バイアス [V]
漏れ電流[nA]
試料の良否を判断できる。
漏れ電流値の低い
これらのSiC試料を評価した
Si
SiC

## Slide 13
I-V 特性

## Slide 14: C-V特性,空乏層厚評価
SiC p
SiC p+
SiC n+
空乏層
 | 空乏層厚 [μm]
Si PIN フォトダイオード | 26～122
PN-SiCダイオード | 0.3～4
空乏層厚-V分布
1 10 100
102
10
1
102
10
1
1 10 100
逆バイアス [V]
容量[pF]
逆バイアス [V]
空乏層厚[um]
C-V分布

## Slide 15
浮遊容量を補正した C-V 曲線
照射前
照射前

## Slide 16
Fig. 4. Pulse height distributions of the pn-SiC detector sample at different reverse bias voltages for UV light of 1μs width pulses at 100Hz.
Fig. 5. For experimental data, the open circles for 1s pulse width are distribution of mean pulse height normalized by that at the reverse bias voltages of -200V. For theoretical data, the solid line, broken line and dash-dotted line are distribution of intensity normalized by that at reverse bias voltages of -200V.
５．動特性
LED 応答
Diffusion効果を考慮？
P+ Bulkの影響？

## Slide 17: P11
α(4.4MeV)
  No Damage
  150 Mrad Gamma

## Slide 18: P11
α(~2MeV)
  No Damage
  150 Mrad Gamma
Sensitive Areaが薄い（５μｍ）ため

## Slide 19: ６．放射線照射 放射線耐性の研究 @原子力研究所高崎研究所
照射(吸収)線量
  β(電子)線・・・2[MeV]
    1.0×1013, 1.0×1014, 1.0×1015 [e/cm-2]
  γ線･･･1.173, 1.333[MeV] (線源 60Co)
    1.3, 6.3, 15.2, 29.1, 43.1, 150.4 [Mrad]
最初の試み
制御のしやすさ
Accessのしやすさ

## Slide 20: I-V特性（放射線照射後）
Si→
SiC→
↓β線
↓γ線
逆バイアス [V]
漏れ電流[nA]
漏れ電流値の増加
102
101
1
10-1
10-2
10-3
0 20 40 60 100 200
102
101
1
10-1
10-2
10-3
102
101
1
10-1
10-2
10-3
102
101
1
10-1
10-2
10-3
0 20 40 60 100 200
0 20 40 60 100 200
0 20 40 60 100 200
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21
Si
SiC
SiC

## Slide 22: ７. 現状のまとめ
テストに耐えるサンプル作りができるようになってきた．
放射線検出器としてのSiCを定性的に理解し始めた．
SiCの方がSiより耐放射線はよさそうである．
より深い理解のために更なる研究と経験が必要である．そのためには、epi-層を厚くする必要がある
→→ MIP Detection