## Slide 1: KOPIO実験の現状と日本での検出器開発
京都大学理学研究科物理学宇宙物理学専攻
物理学第二教室高エネルギー研究室
谷口 七重

## Slide 2: KOPIO実験概要 – 標準模型とＣＰ非保存 –
KL過程の特徴
  理論的不定性が小さい
  分岐比がＣＰ非保存を特徴付ける複素パラメータに比例
  荷電モードと合わせ、
  ユニタリ三角形を決定することが
  できる

## Slide 3: KL→0 - KOPIO Concept –
崩壊領域全体を覆うVETO検出器
2のvertex、不変質量を再構成
信号光子の位置、エネルギー、角度、時間を測定
マイクロバンチ陽子ビーム
⇒TOF測定（中性粒子の）
⇒KL静止系での
運動学的カットが可能に
運動学的カット
中性粒子
2崩壊
観測できない
「0からの2」と「他には何もない」
信号イベントの同定

## Slide 4: Preradiator / Calorimeter
線の位置・角度を測定
Radiation length : 2X0
Consists of
  Cu converter
  drift chamber
  plastic scintillator
Angular resolution 25mrad
Position resolution 0.45cm
Preradiator
Calorimeter
線のエネルギーを測定
Consists of
  Pb converter
  Plastic scintillator
  penetrating WLS fiber
Energy resolution3.5%/√E(GeV)

## Slide 5: 運動学的カットの例
2の不変質量 M
M
KL静止系での0のエネルギー
KL⇒00
2体崩壊のモノクロな
エネルギー領域をカット
0の質量を要求

## Slide 6: KOPIO スケジュール
RSVPに対する建設予算獲得 (05年 2月)
H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |  | H22
建設予算開始 |  | ビームライン完了 |  | エンジニアリングラン／物理ラン |  | 
ビームライン建設 検出器量産 |  | 検出器インストール ビームラインテスト 検出器実地テスト・調整 |  | 初期物理ラン | フル検出器による物理ラン | 

## Slide 7: 日本グループの開発する検出器
Beam中に置かれる
線veto検出器
Beam Catcher
Beamホールをカバーする
荷電粒子veto検出器
Eye pipe Charged Particle Veto

## Slide 8: Beam Catcherとは
ビームホールを覆うγ線veto検出器
  光子に対しては高検出率
    300MeVのγに対して99%以上
  高レートの中性ビーム中に置かれる
  →ビーム中に大量にある中性子に対して不感
    0.8GeVの中性子に対して0.3%以下
このような要求を満たすため…
鉛コンバータ + Aerogel
チェレンコフ閾値型カウンタを分散配置
低屈折率媒質である
Aerogelを用いることで低速粒子に不感

## Slide 9: Beam Catcher
検出条件
γと中性子の反応の違いを利用し、
ビーム軸方向のコインシデンスを要求
線イベント(MC)
中性子イベント(MC)
Top View
Top View

## Slide 10: Cherenkov発光量の簡易評価システム
β線源＋Gap型ソレノイドマグネット＝スペクトロメーターを利用
  実験室で利用でき、手軽で容易なSet Up
  ～MeVのモノクロマティックな電子ビーム
106Ruの生スペクトルと
収束された電子のスペクトル

## Slide 11: Eye pipe Charged Particle Veto
2m
崩壊領域からビームホールに抜けた荷電粒子のうち、
内壁からPreradiatorやCalorimeterに入る荷電粒子を検出する
  要求される検出効率
    Inefficiency
  -～10-4 , +～10-5
  真空槽内に配置される
  ～10-3 Torr
  (崩壊領域は～10-7Torrの高真空)
  幅2mx高さ20cmの狭い領域をカバー
    (Acceptance lossをできるだけ小さくするため)
    PMTなどでの直接読み出しが困難
  →波長変換ファイバーを用いた
検出器を検討
2m
20cm
正面から見ると…

## Slide 12: Eye pipe Charged Particle Veto
Preradiator
Calorimeter
Inner counter (プラスチックシンチレーター)
  長さ2m幅20cm厚さ3mm
  ビームに対して垂直に配置
Outer counter
  長さ2m幅20cm厚さ5mm
  ビームに対して平行に配置
Fiber
  緑発光するY11(200)
  約4m
側面の断面図
日本グループでは以下のようなデザインを提案している

## Slide 13: High QE PMT
GaAsP光電面PMT
青い波長で最大40%の量子効率
Eye pipe veto ではより多くの光量を得ることが必要
ファイバーを伝播する過程での光量のロスが懸念される
-は荷電交換反応を起こし、充分なエネルギーを落とす前に消えてしまう
→ 高い量子効率を持った光検出器の使用
量子効率の高い検出器: GaAsP光電面PMT
  相対量子効率測定
  リニアリティ測定
  レート耐性測定
プラスチックシンチレーターと波長変換ファイバーによる光量評価
H7422P-40(HAMAMATSU)

## Slide 14: 相対量子効率測定
UVから赤まで6種類の
LEDにより波長依存性を評価
バイアルカリ光電面PMT
との比を測定
相対量子効率
量子効率
標準PMTの
カタログ値
緑の波長( 510-530nm)で３倍の量子効率
測定値からの
概算

## Slide 15: Linearity & Rate耐性
ADCカウント
ADCカウント
光電子数 (p.e.)
Rate (kHz)
Linearity測定
Rate耐性測定
100p.e.程度の光量ではNonlinear
100p.e.程度の光量では
レートに対して安定

## Slide 16: プラスチックシンチレーターと波長変換ファイバーを 用いた光量評価測定
両側をPMTで読み出し
線源 Sr
PMTによる比較
  GaAsP光電面PMT , Bialkali光電面PMT
  相対量子効率の結果から期待できる光量が
  得られるか
シンチレーターの厚さによる比較
  3mm , 5mm
  光量と厚さの関係は？
ファイバーの本数による比較
  7本:spacing 10mm,15本:spacing 5mm
  より多くの光量を得るため
ファイバーの径による比較
  1.0mm , 1.5mm 
  より多くの光量を得るため
プラスチックシンチレーター EJ-212 最大発光波長 (423nm)
波長変換ファイバー Y11(200) 吸収波長 (350-470nm) 発光波長(450-600nm)

## Slide 17: 光量測定結果
PMTを変えた測定
Scintillator 3mm
Fiber Spacing 10mm
Diameter 1.0mm 
約3倍の光量
相対量子効率測定の結果から
期待される通りの光量が得られた
Bialkali (12.4p.e.)
GaAsP (39.3p.e.)
シンチレーターの厚さを変えた測定
Bialkali光電面PMT
Fiber Spacing 10mm
Diameter1.0mm 
約1.7倍の光量
光量はシンチレーターの厚さに比例
3mm (13.2p.e.)
5mm (22.0p.e.)

## Slide 18: 光量測定結果
ファイバーの本数を
変えた測定
Scintillator 3mm
Fiber 1.0mm 
Bialkali光電面PMT
約1.3倍の光量
ファイバーの間隔を10mmから5mmにし、
本数を二倍にした結果、約1.3倍の光量
7本 (10.3p.e.)
15本 (13.5p.e.)
ファイバーの径を
変えた測定
Scintilltor 3mm
Fiber spacing 10mm
Bialkali光電面PMT
約1.3倍の光量
ファイバーの径を1.0mmから1.5mmに
した結果、約1.3倍の光量
1.0mm (12.8p.e.)
1.5mm(16.9p.e.)

## Slide 19: 減衰長測定結果
GaAsP PMT : 4mで光量が35%
Bialkali PMT : 4mで光量が30%
GaAsP光電面PMTの使用は減衰長の点からも有利
PMT:GaAsP光電面
光電子数
PMTからの距離
PMT: Bialkali光電面
光電子数
PMTからの距離
長い成分と短い成分の比
GaAsP PMT mm A2/A1 = 1.45
Bialkali PMT mm A2/A1 = 0.94
全長～8mの波長変換ファイバーを用いて減衰長を測定

## Slide 20: 減衰長の波長依存性
PMTからの距離
光電子数
透過光波長488nm
(FWHM 10nm)
干渉フィルターで特定の波長領域を選択し、減衰長測定を行った
減衰長～30cm
減衰長～6m
PMTからの距離
透過光波長532nm
(FWHM 10nm)
光電子数

## Slide 21: まとめ
ＫＯＰＩＯ実験の準備は順調
  RSVPに対する建設予算獲得 (05年 2月)
日本グループの進展
  Catcher 各要素の性能評価システムを構築
  Eye-pipe Charged Veto用光検出器の評価
高量子効率PMT (GaAsP光電面PMT)
  基本性能評価
    緑の波長でバイアルカリ光電面PMTの3倍の量子効率が期待できる
    Linearityやレート耐性についても測定を行った
  プラスチックシンチレーターと波長変換ファイバーを用いた光量評価測定
    GaAsP光電面PMTを用いた場合、 相対量子効率測定から期待される光量が得られた
今後の課題
  実機サイズでの測定
  Veto検出器としての性能評価

## Slide 22: Appendix

## Slide 23: Aerogelの光学特性
Beam Catcher :チェレンコフ閾値型検出器
必要なγ検出効率を得るには十分な光量が必要！
Aerogelの光学特性が重要
  透過率
    発生した光量の保持に関わる重要なパラメーター
    経年変化、ハンドリングによる影響
    光透過率測定システム
  チェレンコフ発光量
    屈折率、透過率の違いによって
    実際どれだけのチェレンコフ光が観測されるのか？
    Cherenkov 発光量評価システム
これらのシステムはBeam Catcher量産時の
Aerogel 品質管理システムとしても使用可能
低光量

## Slide 24: Aerogel透過率測定システム
光源 : 紫外・青・緑・黄・赤 5色のLED
－透過率の波長依存性を測定
透過光を2x2mm2の穴のあいた
黒紙でマスクしたPMTで観測
  x-y方向にPMTを動かしスキャン
  (x-y ステージ)
  透過光の分布を観測
Aerogel を5枚まで重ねて測定可
Aerogelの位置を動かし(x-yステージ)
  透過率の位置依存性測定可
絞り
X-Yscan

## Slide 25: 透過率測定結果-Rayleigh scatter-
=
光の波長毎透過率
Aerogelなしでの透過光
Aerogelを置いた状態での透過光
透過率は以下の式で定義
Aerogelではレイリー散乱がdominant であるため
波長ごとの透過率に対してレイリー散乱を考慮した関数
でFIT！ Ct : レイリー散乱 (1-A) : 吸収
A=0.96
CT=0.0155μm4
exp(-Cｔ/λ4)=0.73
@470 nm
A=0.95
CT=0.0060μm4
exp(-Cｔ/λ4)=0.88
@470 nm

## Slide 26: 透過率測定結果(透過光分布) （Example for BLUE LED =470nm）
表面のきたないAerogelでは
前方方向に強く散乱されている様子が観測された
表面に付着したAerogel粉末によるMie散乱
波長と同程度の大きさの粒子による散乱
意図的にAerogel
粉末を付着
レイリー散乱 Mie散乱
アクリル
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Our application for Cherenkov ight yield can catch the light scatterd like this angle

## Slide 27: 透過率測定結果-Mie scatter-
比較的きれいなAerogel
比較的表面の汚いAerogel
Aerogelの表面状態によってはMie散乱が起こり得る
しかし…
散乱角度が充分小さいため
我々の開発したチェレンコフ光量測定システムにおいて
観測される光量には影響を与えない
透過光とみなして透過率を求める
A:吸収
CT:レイリー散乱
A=0.93
CT=0.0088μm4
exp(-Cｔ/λ4)=0.83
@470 nm
A=0.82
CT=0.0094μm4
exp(-Cｔ/λ4)=0.82
@470 nm
λ(nm)
透過率
吸収もおこっている
透過率
λ(nm)
パラメータA,Ctを用いてシミュレーションでチェレンコフ光量を予測する

## Slide 28: Cherenkov発光量の簡易評価システム
β線源＋Gap型ソレノイドマグネット＝スペクトロメーターを利用
  実験室で利用でき、手軽で容易なSet Up
  ～MeVのモノクロマティックな電子ビーム
106Ruの生スペクトルと
収束された電子のスペクトル

## Slide 29: ソレノイドスペクトロメーターを用いた Cherenkov光量評価システム -セットアップ-
スペクトロメーターで単色電子ビームを作り出し、
Aerogel内で発生したチェレンコフ光を5インチPMTで観測
2軸パラボラの凹面鏡で集光
  中心に10φの穴…下流に
    極薄い 0.2mm厚
    エネルギー測定用 50mm
2つのプラスチックシンチレーターを置き、
トリガーに使用
ソレノイドに流す電流を調節し、
Aerogel に入射させる電子の
エネルギーを変化させて
Cherenkov光を測定
測定結果とシミュレーションの値を比較

## Slide 30: Cherenkov Yield Energy Dependence
▲ ＧＥＡＮＴ
● 実験
n=１．０４６ TR=８６％@470nm
Ｐ．Ｅ
n=１．０３
TR=70％@470nm
Aerogel チェレンコフ光量
  屈折率の違い
  透過率の違い 実験結果とシミュレーションの比較
シミュレーションからの予測値と実験値がよく一致
また60MeV電子ビームを用いた実験結果ともconsistentである
（どちらにも、補正因子として0.61をシミュレーションによる予測値に乗じる）
  このシステムで正しくチェレンコフ光を観測できている
  透過率の入力パラメータ A , C で正しく予測できている シミュレーションの信頼性を確認
▲ ＧＥＡＮＴ
● 実験

## Slide 31: Beam Catcher のシミュレーション結果
Beam Catcherの要求される性能
γ検出効率 99% @ 300 MeV
中性子感度 0.3% @ 0.8 GeV
に対して…
シミュレーション結果
γ検出効率
99.0% @300MeV
この検出効率のBeam Catcherによって生じる
バックグラウンド数
シグナル40イベントに対して～1
中性子感度
0.22% @0.8 GeV
中性子のイベントによって
シグナルイベントを誤ってvetoする確率
11 %
0.8 GeV
300MeV
Energy (GeV)
Energy (MeV)
検出効率
検出効率

## Slide 32: 相対量子効率測定
光量モニター用PMT
370nm(紫外)
470nm(青)
510nm(青緑)
530nm(緑)
570nm(黄)
620nm(赤)
サンプルPMT
同じ光量が入った時の光電子数を比較する
相対量子効率
サンプルPMT
（GaAsP光電面）
比較対象用PMT
(Bialkali光電面)
Monitor PMT ADC count
光電子数

## Slide 33: リニアリティ測定
入射光量をモニターするPMTをリニアリティの保証されたレンジでのみ用い、
二桁程度のリニアリティ測定が可能なシステムを開発した
被験PMT(サンプルPMT)
LED filter
光量を調節
モニターPMTに入る光量を調節
Reference filter
モニターPMT
LED filter と Reference filter を連動させることによって
モニターPMTに入る光量をあるレンジ内に保っている

## Slide 34: モニターPMT test
ADC count
ADC count
フィルターIn / Out の比
入射光量
PMT出力電流
Saturation Curve の模式図

## Slide 35: モニターPMT
LED filterを
変える
Reference filter
を変える
約6倍以内の
ダイナミックレンジ
モニターPMT
ADC count

## Slide 36: Linearity

## Slide 37: レート耐性測定
LED の発光量のレート依存性が問題となるため二つのLEDを用いる
バックグラウンドのレートが基準光源のシグナルに与える影響を測定する
ADC count
ADC count
1kHz
1MHz
1kHz
1MHz
100p.e.
1000p.e.
基準光源
Background LED
発光レートは常に1kHz
発光レートは1kHzから1MHz
Veto検出器として用いる際の光量に対しては3%以内で安定
GaAsP PMT

## Slide 38: 減衰長測定
光が長い距離を伝播した時のロスについて調べるため
約８ｍ長の波長変換ファイバーを用いて減衰長測定を行った
LEDを自動ステージで移動
LEDがファイバーを下から照らす
左右でファイバーを
折り返す
ファイバーの両側を
PMTで読み出す
Top View
Side View
減衰長の波長依存性 ： GaAsP光電面PMTは長波長側にも感度が高いため有利であると考えられる

## Slide 39: 減衰長測定 穴ごとの光量の一様性

## Slide 40: ファイバーとPMTのコンタクト