## Slide 1: Performance evaluation of Nb/Al-STJ fabricated at CRAVITY
筑波大数理，理研^A，KEK^B，岡山大^C，福井大学^D, 近畿大学^E, 関西学院大^F,
静岡大^G, JAXA^H, AIST^I, Fermilab^J, Seoul Nat’l. Univ.^K
森内航也，金信弘，武内勇司，武政健一、木内健司、永田 和樹、笠原宏太、先崎蓮、美馬覚^A，新井康夫^B, 倉知郁生^B, 羽澄昌史^B，
石野宏和^C, 吉田拓 生^D, 広瀬龍太^D, 加藤幸弘^E, 松浦周二^F, 川人祥二^G, 馬場俊祐^H, 池田博一^ H, 和田武彦^H, 長勢晃一^H,
志岐成友^I, 浮辺雅宏^I, 藤井剛^I, 大久保雅隆^I , Erik Ramberg^J, Paul Rubinov^J, Dmitri Sergatskov^J, Soo-Bong Kim^K
筑波大学 森内航也 ニュートリノ研究会2015年12月3日

## Slide 2: ニュートリノ崩壊光探索
質量の小さいニュートリノに崩壊するときに放出する光子のエネルギーを測定する
•質量
ニュートリノ振動実験による結果()と合わせることで
ニュートリノ質量の決定
•ニュートリノ崩壊の寿命
SMでは寿命，Left-Right Symmetric Model では
現在の実験による寿命の下限値は
我々の実験では寿命の下限値引き上げも目指す
ニュートリノ崩壊光探索実験
長いニュートリノ寿命 ～1012year
⇒大量のニュートリノ源：
宇宙背景ニュートリノの崩壊光の観測
検出器
を仮定
()の領域でスペクトルを測定
遠赤外領域で高いエネルギー分解能が可能である
⇒ 超伝導検出器
Zodiacal light
Photons from Neutrino decay
Energy resolution =0%
Energy resolution =5%

## Slide 3: STJ (Superconducting Tunnel Junction)
 | Nb | Al
転移温度K) | 9.23 | 1.20
エネルギーギャップΔ(meV) | 1.550 | 0.172
 | Nb | Al
 | 9.23 | 1.20
エネルギーギャップΔ(meV) | 1.550 | 0.172
STJは超伝導体/絶縁膜/超伝導体の接合で形成された素子（ジョセフソン素子）である
検出器としての動作原理
1.超伝導体層のクーパー対が光子を吸収し、準粒子 を生成
2.上部超伝導層から下部超伝導層に電圧をかけておくことで準粒子がトンネルし、電流が生じる。
3.トンネル電流を測定する。
トラッピングゲイン（STJ内での増幅機構）
Al層があることにより、絶縁膜付近での準粒子寿命が延びる。
トンネルした粒子が反対側の層のクーパー対を壊し、クーパー対を作る。
Nb
Al
Nb
Al
準粒子生成数
: Al層によるトラッピングゲイン
：入射光子のエネルギー
絶縁膜

## Slide 4
STJの電流電圧特性
•Nb/Al-STJのI-V曲線
磁場を印加しジョセフソンカレントを抑制し、
検出器として動作させる
動作電圧では光入射なしでも電流が流れる（リークカレント）
・熱励起された電子のトンネル
・測定系の原因
-絶縁膜に垂直な磁束の侵入
-測定回路のGNDの不安定
・絶縁膜の欠陥に流れる電流
熱起因のリークカレント
右図から超伝導転移温度の1/10程度の温度で
熱起因の成分は抑制される
測定回路
・ measured data
― theoretical value

## Slide 5
Nb/Al-STJの開発
25meVの１光子検出への要請
25meVの１光子に対して、200e-程度
（Gal=10を仮定、Δは測定値0.57meV）
STJの信号幅1.5usに200e-が流れる。
⇒信号がノイズに埋もれないためにリークカレントの低減が必要
・測定系改善によるノイズ低減
↑本発表ではこちらについて報告
⇒極低温から室温までの読み出し線にのるノイズと信号の分離
STJ素子のすぐ近くで信号を増幅
・極低温動作可能な増幅回路開発
SOI-FETを用いた回路の開発

## Slide 6: 筑波大学の測定系の改善
3He減圧冷凍機
最低温度300mKで測定可能 ->熱起因リークカレント
は十分抑制できる
・素子に入る外部磁場へのシールド
ステージを筒上に囲むように磁場シールドの設置
・測定回路のGNDの安定化
冷凍機筐体を測定回路のGNDとし、
読み出しで用いるオシロスコープ、差動アンプ
等の接地し安定させる
この位置に磁場シールドを設置
最低温ステージ

## Slide 7: 測定系改善後の結果
リークカレント300pAに低減(50μm角)
その他100μm角,20μm角では1nA程度
500pA
0.2mV
300pA@0.4mV
各サイズの素子でリークカレントの低減が達成できたが、
20μm角等の小さいジャンクションサイズの素子ではさらにリークカレントの低減が可能
今後
・素子への振動の低減
・さらなるGNDの安定化
これら2点の改善を進め、ノイズ低減を勧める
改善された測定系で光応答の測定、評価を行う
50μm角 Nb/Al-STJ 電流電圧特性
温度：0.3K

## Slide 8: STJ静電容量の測定
測定方法
1.極低温でのSTJの電流電圧特性の測定
ファンクションジェネレータ(FG)からsine波を入力し、I-Vを測定
10, 500, 1000Hz等の複数の周波数でI-Vの測定,ヒステリシスをみる
2.回路シミュレータでの回路をシミュレートさせる
STJの等価回路として右図の回路を仮定
電流電圧特性をtangent関数で合わせる
Cstjの数値を変え、測定結果との一致をみる
測定回路
STJの等価回路
STJの静電容量は信号増幅回路の設計上重要
値を知っておく必要がある
信号源
電流源(tanθ)
：STJのI-V曲線を表す

## Slide 9: STJ静電容量の測定結果
100μm角の素子
Sin波500Hzで測定
－ 実測
－ シミュレーション結果
右図は100μm角STJの静電容量測定
静電容量1.45nF
STJの代わりに100kΩ抵抗器をいれ、
同様の方法で測定し、測定系の寄生容量の測定をおこなった。
寄生容量0.8nF
素子そのものの静電容量は
0.65nF (=1.45nF – 0.8nF )
nA
mV

## Slide 10: STJ静電容量 ジャンクションサイズ依存性
右図はjunction size と静電容量の関係
・ダミー抵抗での測定からだした寄生容量0.8nF
は先に引いてある
・誤差0.1nFはシミュレーション結果
を0.1nFごとに比較したため
・C =Cstj(=p0 x L2) + Cp1 (=p1:寄生容量)
増幅回路の設計では静電容量は小さいほうが良い
Junction sizeが小さいものについて
今後
高精度で静電容量の測定し、値を測る
・シミュレーション時の静電容量を細かく変えて比較
・複数の素子について静電容量を測り、素子ごとのばらつきを見る
・ 測定
－フィット

## Slide 11
まとめ
・測定系の改善
磁場シールド、測定回路GNDの安定化によりノイズが低減
300pA@0.4mV (junction size 50μm x 50μm Nb/Al-STJ)
今後 -さらなるノイズ軽減
-ノイズ軽減された測定系で光応答評価を行う
・STJ静電容量測定
100μm角の素子で0.65nF±0.1nF
今後 -高精度で静電容量の測定
-同サイズ複数素子の測定からばらつきをみる