## Slide 1
日本物理学会2014年秋季大会（佐賀大学本庄キャンパス）
筑波大数理, 理研A, KEKB, 岡山大C, JAXAD, 総研大E, FermilabF , 福井大G，近畿大H
○森内航也，金信弘，武内勇司，武政健一，笠原宏太，金丸昌弘，奥平琢也，市村龍哉
先崎蓮，美馬覚A，羽澄昌史B，新井康夫B，石野宏和C，松浦周二D，池田博一D，和田武彦D，長勢晃一E，Erik Ramberg F , 吉田拓生G , 加藤幸弘H
ニュートリノ崩壊光探索のためのNb/Al-STJの研究開発V

## Slide 2
実験の目的 ニュートリノ崩壊光探索
質量の小さいニュートリノに崩壊するときに放出する光子のエネルギーを測定する
•質量
ニュートリノ振動実験による結果()と合わせることでニュートリノ質量の決定
•ニュートリノ崩壊の寿命
SMでは寿命，Left-Right Symmetric Model では
現在の実験による寿命の下限値は
我々のロケット実験では寿命の下限値を2桁引き上げる。衛星実験ではさらに３桁。
我々の実験では存在が予言されている宇宙背景ニュートリノの崩壊光を探索する。

## Slide 3
ロケット実験
Nb/Al-STJと回折格子による分光によりエネルギースペクトルを測定
を仮定
バックグラウンドには黄道光がある
遠くの宇宙からくる崩壊光は赤方偏移の影響を受けるため
エネルギーの低い方向に広がる
検出器への要求
エネルギー領域 16〜31meV
Energy resolution 2%@25meV
Nb/Al-STJ array
読み出し
STJと同一基板上でのSOIFETによる増幅、
3Kステージでチャージアンプを用いて増幅させる。
Zodiacal light
Nutrino Dacay Energy Spectrum
寿命200s測定の場合のシミュレーション

## Slide 4
STJ(Superconducting Tunnel Junction)
STJは超伝導体/絶縁膜/超伝導体の接合で形成された素子（ジョセフソン素子）である
Nb/Al-STJの構造
検出器としての動作原理
1.超伝導体層のクーパー対が光子を吸収し、準粒子 を生成
2.上部超伝導層から下部超伝導層に電圧をかけておくことで準粒子がトンネルし、電流が生じる。
3.トンネル電流を測定する。
トラッピングゲイン
Al層があることにより、絶縁膜付近での準粒子寿命が延びる。
トンネルした粒子が反対側の層のクーパー対を壊し、クーパー対を作る。
準粒子生成数
 | Nb | Al
転移温度K) | 9.23 | 1.20
エネルギーギャップΔ(meV) | 1.550 | 0.172
 | Nb | Al
 | 9.23 | 1.20
エネルギーギャップΔ(meV) | 1.550 | 0.172
: Al層によるトラッピングゲイン
：入射光子のエネルギー
Nb
Al
Nb
Al

## Slide 5
Nb/Al-STJの性能評価
•Nb/Al-STJのI-V曲線
磁場を印加しジョセフソンカレントを抑制。
ジョセフソン接合が形成されていることを確認。
理想的には まで電流が流れないが、実際には熱励起された電子のトンネル、または絶縁膜の欠陥によって電流が流れる。（リークカレント）
熱励起によるものは十分低温にすることで抑えられる。転移温度の1/10程度の温度でリークカレントを少なくしてから検出器として動作させる。
現在はKEKで美馬氏(理研)によって作成されたNb/Al-STJで測定を行っている。

## Slide 6
100um x 100um Nb/Al-STJの光応答
波長λ=1.31um,50psのパルス光を10パルスまとめて照射したときの信号。T~1.8K
波長465nm,50psのパルス光を1パルスを照射したときの信号。T~1.8K
Nb/Al-STJの信号の幅は1us程度
測定回路
1kΩ

## Slide 7
検出器の開発
25meVの１光子検出への要請
Nb層で1光子25meVが吸収されたときに発生すると期待される電荷数およそ100e ()
・リークカレントに対する要請
STJの信号が1usだと仮定（100eを1usで出力する)
リークカレントに起因する発生電荷数の揺らぎの３倍以上信号を得たい
＝＞リークカレント170pA程度まで抑えなければいけない
・ノイズに対して
低温で動作させることができるSOIFETとSTJを組み合わせる。
STJと同一基板上に増幅回路を形成したSOI-STJを開発中
-STJから配線が不要、信号にノイズが乗る前に増幅できる
-Array化が容易であることから、我々の目的に適している

## Slide 8
リークカレントの温度依存性
: 40um2
: 100um x 100um
40um2のNb/Al-STJで0.8K以下で
リークカレント1nA程度
赤とピンク、黒と青はそれぞれ同チップ上のSTJ
リークカレントのサイズ依存性が見られる。
ほかの大きさのSTJでも測定し、面積、周長などの依存性について調べる必要がある。
K
A

## Slide 9
40um2 Nb/Al-STJの光応答
50uV
2us
200uVの変化
4us程度の信号の幅を持つ
100um x 100umのNb/Al-STJでは信号の幅は1us程度であったものが40um2 のNb/Al-STJでは信号が長くなっている
新たに設計したSTJで確かめる
40um2のSTJはunder layer が広い
それが原因になっている可能性がある
波長465nm,50psのパルス光を照射したときの信号
T~1.8K
40um2
50um
20um

## Slide 10
新たにNb/Al-STJを設計
産総研との共同研究を開始した。
新たにNb/Al-STJを設計し、産総研の技術によりSTJを作製
先日完成、測定は今後行っていく
Division 1
(100um×100um STJ array)
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5
Nb 100nm
Al 70nm
絶縁膜
ジャンクションサイズ以外の変更点
・保護のために覆っていたSiO2の層をなくした
・Al層の厚さを厚くした。厚さ8nm → 70nm
転移温度~3K
上下で対称な厚さ

## Slide 11
Division3
10um x 10um
20um x 20um
50um x 50um
100um x 100um
200um x 200um
- リークカレントの温度依存性、
STJのサイズ依存性を測定する
- 20um x 20um, 10um x 10umについ ては歩留りの評価も行う。

## Slide 12
Division4
A
B
C
D
E
F
G
H
134um
50um
250um
250um
これまでの測定で40um2 のSTJの信号が長くなっていた原因を確認する。
- Nb中での準粒子の拡散長を調べる。
Upper layer はすべて50um x 50um
Under layer A: 54um角
B: 64um角
C: 74um角
D: 84um角
E: 84um角
F: 114um角
G: 134um角
H: 54um角
光の照射位置調整は室温でSTJの光電効果による抵抗の変化を測定し行う。準粒子の拡散長の測定の際には、A,HおよびD,Eを用いて位置の調整を行う。

## Slide 13
今後
新たに設計したSTJで測定を行う
- リークカレントの温度依存性を測定する
- リークカレントのSTJサイズ依存性について、特に10um*10um, 20um*20umのSTJのリークカ
レントを測定し、我々の要求を満たすか確認する。
40um2STJの信号が大きい時定数を持つ原因を確認する。Nb中の準粒子拡散長を調べる。
ほかのDivisionに設計されたSTJについても順次、測定を行っていく。

## Slide 14
まとめ
ニュートリノ崩壊光の探索のためNb/Al-STJの開発を行っている。
検出器には波長50umの１光子の信号を読み出す性能が要求されるが、未だ測定できていない。
要請される性能の実現のためNb/Al-STJのリークカレント100pA程度かそれ以下が要求される。
今後は新たに設計し、産総研で作製したサンプルを測定する。
リークカレントのサイズ依存性、準粒子の拡散長、STJの歩留りについての知見を広げる。

## Slide 15
Back up