## Slide 1: 2016 2/12 筑波大学 物理学専攻 修論発表会 二ュートリノ崩壊光探索のための 超伝導トンネル接合光検出器 及び 極低温増幅器の開発研究
筑波大学 数理物質研究科 物理学専攻 博士前期 2年
素粒子実験研究室
先崎 蓮

## Slide 2: 研究動機
とすると…
()
ニュートリノの絶対質量は未だ求まっていない
ニュートリノ崩壊を利用すれば、ニュートリノの絶対質量が求められる
ニュートリノ振動実験で分かっている
精度よく測定
崩壊光子のエネルギーはの静止系で
 絶対質量が求まる
既存の半導体検出器(ギャップエネルギー~数eV)では検出不可
低エネルギー(~meV)でも感度を持つ超伝導トンネル接合光検出器の開発

## Slide 3: ニュートリノ崩壊光探索実験
ニュートリノ崩壊の寿命: *L-R対称模型を仮定
宇宙背景ニュートリノ(110/)*未発見の崩壊光を探索
崩壊光探索実験の目的
ニュートリノ絶対質量の測定
宇宙背景ニュートリノの存在の証明
ニュートリノの磁気モーメント
Red shift
崩壊光の
エネルギー
回折格子で遠赤外光を分光して スペクトルを得る
地上200~300km, 180秒 ロケット実験
エネルギー
測定下限値

## Slide 4: 超伝導トンネル接合光検出器(STJ検出器)
Nb/Al-STJ
 | Si | Nb | Al
[K] | - | 9.23 | 1.20
[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172
 | Si | Nb | Al
 | - | 9.23 | 1.20
 | 1100 | 1.550 | 0.172
崩壊光のエネルギーで1光子観測可能な検出器の開発
：超伝導トンネル接合光検出器(Superconducting Tunnel Junction)
動作原理
粒子の入射でクーパー対が破壊
生成された電子のトンネル電流を観測
クーパー対のトンネルは磁場で抑制
超伝導 / 絶縁体 / 超伝導

## Slide 5: 検出器開発の現状と極低温増幅器の導入
極低温増幅器に対する要求
3K以下でも動作
STJ検出器の信号を増幅可 (*信号幅: 数～数百)
冷凍機の配線容量負荷(~数百pF)の下でも信号を伝送可能
低消費電力(*冷凍機の冷却能力: 100W @350mK, 0.25W @4.2K)
STJ検出器への要求性能
リーク電流: 400pA
現状 200pA (素子)
要求は達成
しかし、測定系雑音により
1光子観測には至っていない
検出器直近(冷凍機内: )に増幅器を置き、信号を増幅読出し
M. Ukibe et al., Jpn. J. Appl. Phys. 51, 010115 (2012)
M. Ohkubo et al., IEEE Trans. Appl. Super, 24, 2400208(2014)

## Slide 6: FD-SOI-MOSFET
低温特性
 性能の劣化はなく、特性変化を考慮すれば極低温でも十分使用できる
閾値電圧の上昇
電流値の増加
3K
room
極低温でも動作可能なトランジスタ
:Fully Depleted - Silicon On Insulator MOSFET
絶縁膜上にMOSFETを形成
寄生容量が小さく、低消費電力
4K以下でも動作
ドレイン-ソース間電流
ドレイン-ソース間電圧
ゲート-ソース間電圧
ゲート
ドレイン
ソース

## Slide 7: SOI増幅回路一体型STJ検出器(SOI-STJ)
SOI回路基板上にNb/Al-STJ検出器を直接形成した増幅回路一体型の検出器
検出器-増幅回路間の配線が不要
読み出しのS/Nの向上が期待

## Slide 8: SOI-STJ 増幅回路の設計
SOI-STJ3
出力
入力
バッファ段: ソースフォロワ
出力インピーダンスを下げる
高い出力容量負荷(冷凍機配線)でも信号を伝送
これまでの回路のデザイン
増幅段: ソース接地増幅段
入力インピーダンスが 検出器のインピーダンスに比べ高く、 信号が増幅回路へ伝わらない

## Slide 9: SOI-STJ 増幅回路の設計
SOI-STJ4
出力
入力
バッファ段: ソースフォロワ
出力インピーダンスを下げる
高い出力容量負荷(冷凍機配線)でも信号を伝送
増幅段: 電荷積分アンプ
入力インピーダンスを低くした
これまでの回路のデザイン
増幅段: ソース接地増幅段
入力インピーダンスが 検出器のインピーダンスに比べ高く、 信号が増幅回路へ伝わらない
バッファ段: ソースフォロワ
新しい回路のデザイン

## Slide 10: 光応答のシミュレーション
室温条件でSTJ検出器の信号を増幅できるかシミュレーションを行った
シミュレーション回路
STJのバイアス
~ + 0.5mV
V
+
−
STJ検出器
増幅回路
配線容量
STJ検出器の回路モデル: STJ検出器のI-V特性を線形抵抗で表した
回路のバイアス
光あり / なし
検出器
容量
入力
出力

## Slide 11: 光応答シミュレーション 結果
STJ検出器
  リーク電流: 500pA @0.5mV
  STJ検出器容量: 250pF
  STJ両端電圧: 0.49mV
STJ
信号電流源
増幅回路
出力電圧
~7.5mV
信号電荷量 ~ 14fC ~ =1312nmの1光子相当
(, )
信号幅 ~
シミュレーション条件
V
+
−
➡ 低温でも同等以上の性能を達成することを目標とする
1M
10M
1F
500pF
0.49mV

## Slide 12: 極低温での性能試験
1.2mV
79.6mV
2msec
入力
出力
低温下でも回路が動作するか、性能の測定・評価を行った
入力
出力
3K
V
増幅
回路
回路のバイアス
配線
容量
100Hz
Gain~66

## Slide 13: 増幅段 利得
目標とする利得: ~56倍
バイアス電圧を調節すれば、低温時~60倍：室温時とほぼ同じ性能が得られる
  この時、消費電力は
1.20V
1.50V
V2
1.80V
0V
入力
出力
ROOM
3K
V2 [V]

## Slide 14: バッファ段 周波数特性
入力
出力
0.70V
1.00V
1.00V
1.40V
1.80V
0V
目標とする周波数応答: ~200kHz
バイアス電圧を調節すれば、低温時最大~500kHz：室温時とほぼ同じ性能
ROOM
3K

## Slide 15: バッファ段 消費電力 (測定値)
バッファ段: 周波数応答 ~200kHz (3K)のためには、数十W
3K環境下でも周波数特性は変わらない(同じ消費電力において)
消費電力は増幅段()+バッファ段
➡ 1素子ならば350mK下(冷却能力100W)でも、室温時と同等の性能で駆動可能
冷凍機の冷却能力
@ 350mK
200kHz

## Slide 16: まとめ
崩壊光探索のため超伝導トンネル接合光検出器の開発研究を行っている。
しかし、読出し系での雑音により目的の1光子検出には至っていない。
 極低温前置増幅器の開発研究を行っている
  FD-SOI-MOSFETを使った増幅回路一体型STJ検出器(SOI-STJ)
前号機の問題点を踏まえ、新たな増幅回路を設計した(SOI-STJ4)
   1312nm, ~1photoの信号を~7.5mVに増幅できる設計
SOI-STJ4増幅回路の低温特性を評価した
  3K以下でも動作
    バイアスを調節すれば室温時と同程度の性能で動作することを確認した
      増幅段利得: 室温時~50倍  3K時~60倍
      バッファ段 周波数応答: 室温時 ~ 200kHzまで  3K時 ~500kHzまで
  STJ検出器信号を増幅可能
  冷凍機配線容量負荷の下でも信号を伝送可能
  低消費電力
    1素子ならば、350mK(消費電力100)でもシミュレーションと同じ性能が再現可能
  STJ検出器の信号も十分増幅可能
✓
✓
✓
✓

## Slide 19: 消費電力
バッファ段: 周波数応答 ~200kHz (3K)のためには、数十W
増幅段: 利得 ~60倍 (3K)のためには、
室温シミュレーション時の性能を冷凍機内でも実現できるか？
➡1素子ならば350mK下(冷却能力100W)で、シミュレーション時と同性能で駆動可能
増幅段
バッファ段