## Slide 1
ニュートリノ崩壊からの遠赤外光探索のためのSOI-STJの研究開発の現状
日本物理学会2013年秋季大会(高知大学朝倉キャンパス)
講演番号 : 22aSL-3
筑波大数理, 理研A, KEKB, 岡山大C, JAXAD, 総研大E, FermilabF,
○笠原宏太，金信弘, 武内勇司, 奥平琢也, 佐藤広海A, 美馬覚A,
羽澄昌史B, 新井康夫B, 石野宏和C, 松浦周二D, 池田博一D, 和田武彦D, 長勢晃一E, Erik RambergF

## Slide 2
Outline
    Motivation
    遠赤外光探索ロケット実験
    STJ(Superconducting Tunnel Junction)
    SOI-STJの紹介
    SOI-STJ研究開発の現状
    まとめ

## Slide 3
Motivation
ニュートリノ崩壊光の探索
ニュートリノ質量
  ニュートリノ振動実験により質量二乗差は既に測定されているがニュートリノの質量は未測定。
  ニュートリノ崩壊測定によりニュートリノ振動とは独立な量が測定できるため、これと合わせて質量が求められる。
ニュートリノ崩壊(ν3 → ν1,2 + γ)の寿命
    ニュートリノの寿命は非常に長く、標準理論では τ ～ O(1043 year)、LR対称モデルでもτ ⪎ O(1017 year)。
    宇宙初期から存在すると予言される宇宙背景ニュートリノを用いてニュートリノ崩壊を探索。

## Slide 4
遠赤外光探索ロケット実験
Nb/Al-STJと回折格子を組み合わせた検出器で、宇宙空間中の遠赤外光スペクトルを測定予定。
Nb/Al-STJ＋回折格子及び冷凍機をJAXA/ISASロケットに搭載（2016年打ち上げ予定）。
宇宙空間中の遠赤外光を回折格子(λ=40um～80um)で分光。
遠赤外光1photonに対してカウンティングデバイスとして動作可能なNb/Al-STJをマルチピクセル化し、エネルギースペクトルを測定。
質量固有状態ν3=50meVとすると、
ニュートリノ崩壊光はEγ～25meV、 λ~50μm (遠赤外領域)。
通常の半導体検出器等では検出不可能。
Nb/Al-STJ検出器の導入
遠赤外線背景放射スペクトル（COBE)
ニュートリノ崩壊
スペクトル
80um(16meV)
40um(31meV)
・・・・・・
宇宙空間中の
遠赤外光
回折格子(40um-80umをカバー)
STJ array 8 x 50 pixels
1pixel あたり300Hz

## Slide 5
STJ(Superconducting Tunnel Junction)
超伝導体 / 絶縁体 / 超伝導体
のジョセフソン接合素子
STJ検出器とは…
超伝導状態のSTJ検出器に放射線が入射。
超伝導体層のクーパー対が破壊され、エネルギーに応じて準粒子が生成。
Upper layer, Under layer間に電圧をかけておく事で準粒子のトンネル電流を観測。
動作原理
 | Si | Nb | Al
Tc[K] |  | 9.23 | 1.20
Δ[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172
Hc[G] |  | 1980 | 105
Nb/Al-STJの準粒子生成数
GAl : Alによるトラッピングゲイン(~10)
E0 : 放射線のエネルギー
Δ : 超伝導体のギャップ
Nb/Al-STJの
25meVの1photonでの準粒子発生数
Nq = 10
= 95 e (約10pA)

## Slide 6
SOI-STJの導入
Nb/Al-STJ単体での性能評価を行っているが、現状、遠赤外領域1photonの観測には至っていない。
    測定系の構築、及びSTJの光応答性の考察については１つ前の奥平君(筑波大学)のトーク(22aSL-2)
原因としては、冷凍機内部から非常に長い配線(5m強)の引き回しを経て信号を増幅している事が考えられる。
    低温(4K程度)で動作するアンプがあれば、冷凍機内部に設置し、STJの信号がNoiseに埋もれる前に増幅し、冷凍機外部で読み出せる。
JAXAにより、FD(Fully depleted)-SOIプロセスで作成されたSOIFETが4Kで動作するとの報告。
AIPC 1185, 286-289 (2009)
SOIFETとSTJ検出器を組み合わせたSOI-STJ検出器の導入。

## Slide 7
SOI-STJ
Gate
Drain
Source
ViaによるSOI回路層と
STJの電気的接触
STJ検出器のノイズに対する読み出し系の改善方法
SOIのLSI化の技術
SOIにより極低温で読み出し構築可能
SOI-STJとは…
アンプが形成されたSOIの回路層に直接STJを形成した検出器。
導入段階として、MOSFET単体とNb/Al-STJによる試作を性能評価を行った。
SOI-STJの利点
STJ検出器から配線の引き回しが不要。
良いS/N比
STJのマルチチャンネル化に対応可能。
STJ
エネルギー分解能の高いSTJ検出器
SOI-STJ Layout
FET
STJ
100um x 100um
STJ
50um x 50um

## Slide 8
Via
SOIFET
SiO2
Al Pad
Source
Al Pad
Drain
Al Pad
Gate
SOI wafer
Via
SiO2
STJ形成の手順
Gate
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 9
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 10
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 11
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 12
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 13
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
STJ側面のリークを防ぐため陽極酸化
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 14
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
STJ側面のリークを防ぐため陽極酸化
Lift Off
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 15
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
STJ側面のリークを防ぐため陽極酸化
Lift Off
絶縁膜、コンタクトホールのパターンに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 16
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
STJ側面のリークを防ぐため陽極酸化
Lift Off
絶縁膜、コンタクトホールのパターンに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
絶縁膜をSputtering
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 17
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
STJ側面のリークを防ぐため陽極酸化
Lift Off
絶縁膜、コンタクトホールのパターンに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
絶縁膜をSputtering
Lift Off
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 18
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
STJ側面のリークを防ぐため陽極酸化
Lift Off
絶縁膜、コンタクトホールのパターンに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
絶縁膜をSputtering
Lift Off
Nb wire部分に合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 19
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
STJ側面のリークを防ぐため陽極酸化
Lift Off
絶縁膜、コンタクトホールのパターンに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
絶縁膜をSputtering
Lift Off
Nb wire部分に合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
NbをSputtering
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 20
SOI wafer
STJ形成の手順
STJ下のNb、Upper LayerのBonding Padに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
SIS層をSputtering
STJ層部分に合わせてフォトレジスト(TMSR8900)を塗布、現像、露光。
Dry Etching
STJ側面のリークを防ぐため陽極酸化
Lift Off
絶縁膜、コンタクトホールのパターンに合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
絶縁膜をSputtering
Lift Off
Nb wire部分に合わせてフォトレジスト(AZ5214)を塗布、現像、露光。
NbをSputtering
Lift Off
Resist AZ5214
Resist TMSR8900
Nb
Al
SiO2

## Slide 21
SOI-STJ研究開発の現状
STJ leak currentは熱励起によるもの、不完全なJunctionの形成によるものの2つあると考えられる。
現在使用しているSiwaferに直接Nb/Al-STJを形成したものでは左図のleak currentの温度依存性が見られた。
Nb/Al-STJ Leak Current
SOI-STJはリークの最も小さくなる1K以下での動作を目指すため、SOIFETは1K以下で動作することが要求される。
STJを形成したSOIFETが1K以下で正常に動作する事を確認した。

## Slide 22
SOI-STJ研究開発の現状
2.9mm角 SOI-STJ Layout
Wire Bonding
V+
I+
V-
I-
16個のpatternの内、SOIFETの形成されていないpatternを使用して、希釈冷凍機による700mKでのNb/Al-STJ(50um x 50um)の性能評価を行った。
Refrigerator
SOI上の形成したNb/Al-STJでジョセフソン接合素子特有のI-V特性を確認。
Leak Current at 0.5mV
~6nA
(Si wafer上に形成したものとほぼ同じquality)
約150 Gauss印加
2mV /DIV.
1 mA /DIV.
500uV /DIV.
10 nA /DIV.
2mV /DIV.
50uA /DIV.
2mV /DIV.
1 mA /DIV.
1K Ohm

## Slide 23
SOI上のNb/Al-STJの光応答信号
500uV /DIV.
1uS /DIV.
Pedestal
Signal
1kOhm
50um角のSTJに可視光レーザー(465nm)を20パルス(50MHz)照射し、STJの電圧変化を確認した。
このときの発生電荷量の
パルス波高分布からphoton数
を見積もると、
Nγ =
=
~ 206±112
Noise
(2uS)
Signal
(2uS)
M : Mean
σ : signal RMS
σp : pedestal RMS
SOI上に形成したSTJ検出器の可視光(465nm)に対しての応答を確認した。
1k
STJ
Refrigerator
For
Current
For
Voltage

## Slide 24
SOI-STJ2
Gal = 10 とした時の10um1photonに対して予想される電流変化75pA(4.7x102e)に対してのDrain電流のシミュレーション結果
1photon : 300 uV
2photon : 700 uV
3photon : 1 mV
現在のSOI-STJのdesignの問題点
  STJのBias電圧及び、Gate電圧の調節が難しい。
  Gate Capacitance が非常に大きいFETを使用しているため、STJの生成電荷数に対するGate電圧変化が十分に得られない。
STJ
C
Gate
Drain
Source
1.5 uS
75 pA
STJの疑似信号
SOI-STJ2 Layout
SOI-STJ2
Simulation回路
STJ
C
Gate
Drain
Source
100k
50M
3M
[uS]

## Slide 25
まとめ
    STJのマルチピクセル化、S/Nの向上を共に達成するためにSOI-STJの研究開発を行っている。
    STJを形成したSOIFETがSTJの温度動作領域で正常に動作する事を確認した。
    SOI上に形成したSTJのジョセフソン接合素子特有のI-V特性及び可視光レーザーに対する応答を確認した。
    現在作成中のSOI-STJ2を用いて10月上旬からSOIFETを増幅器として用いたSOI-STJの光応答性を評価する予定である。

## Slide 26
Back Up

## Slide 27
Nb/Al-STJ Leak currentへの要求
現在のNb/Al-STJの0.5mVでのleak currentは1K以下で10nA。
STJからの信号は1.5uS程度と予想されるので、leakcurrentにおける発生電荷数は
これでは遠赤外光1photonに対しての発生電荷数として期待される100eは見えないため、leak Currentは現在以上に低減させなければならない。
遠赤外光の信号がleakcurrentによる発生電荷数のゆらぎより3倍大きく観測されるためには、
STJのleakcurrentとしては108pA以下が要求される。
STJのleakcurrentはほとんど側面からのものとすれば、STJを現在の100umx100umより100倍小さくすれば良い。

## Slide 28
Background

## Slide 29
相互コンダクタンス
gm(Vds=0.2のとき)
Nmos1 : 0.01327(0.56～0.64Vgs)
Nmos2 : 0.01369(0.6～0.7Vgs)
gm(Vds=-0.2Vのとき)
Pmos : -0.007819(-0.7～-0.5Vgs)

## Slide 30
FETを増幅器として使用
Input : 100mV/DIV.
Output : 500mV/DIV.
1 kHz( N )
50 kHz( N )
Input : 100mV/DIV.
Output : 200mV/DIV.
Input : 200mV/DIV.
Output : 200mV/DIV.
Input : 200mV/DIV.
Output : 200mV/DIV.
1 kHz( P )
400 kHz( P )

## Slide 31: 回路設計
SOI-STJ
Vgsをモニター
C1
R1
C2
C1は出来るだけ大きいほうが良いが大きすぎると応答速度遅くなる。今chip上で余っている面積から最大100pFくらいまで。最低は1fFくらい。
C2(Gateキャパシタンス)は小さければ小さいほどVgs変化は大きくなる。LAPISが作ってくれるのは最低3.2fFまで。
R1はC2が小さくなればなるだけ大きくする必要があるが大きすぎると速度遅くなる。
STJの発生電荷に応じて適切なC1,C2,R1は異なる。

## Slide 32: 470nm 1photon用
SOI-STJ
Vgsをモニター
C1
R1
C2
観測できる電荷量をは104e(Gal=10)～6x105e(Gal=200のときの3photon)程度と設定。
STJの電圧降下は最大でも2mVまでなので2mVの電圧変化で最高6x105e放出できるようにC1は48pFに設定。
上の生成電荷数に対して最低でも1mV弱のOutputが得られるようにGateCは800fF(W=10 x 10 um, L=1um)に設定。
R1はGateキャパシタンスのインピーダンスよりも非常に高い500kOhm。
STJの信号を左図右下のような電流変化としてシミュレーションを実行。発生電荷数によってΔIを変化させていった。立ち上がり0.5uS。立下り1.5uS。

## Slide 33: 470nm 1photon用
Gal = 10 とした時の電流変化1.6nA(104e)に対してのD電流
Gal = 200 とした時の電流変化32nA(2x105e)に対してのD電流
1photon : 1 mV
2photon : 2.1 mV
3photon : 3.2 mV
1photon : 30 mV
2photon : 60 mV
3photon : 120 mV

## Slide 34: For 1310nm 1photon用
SOI-STJ
Vgsをモニター
C1
R1
C2
観測できる電荷量は3.6x103e(Gal=10)～21.6x104e(Gal=200で3photon)程度と設定。
STJの電圧降下は最大でも2mVまでなので2mVの電圧変化で21.6x104e放出
上の生成電荷数に対して最低でも1mV弱のOutputが得られるようにGateCは40fF(W=1 x 5 um, L=1um)に設定。
R1はGateキャパシタンスのインピーダンスよりも非常に高くRC=10uSとなる5MOhm。

## Slide 35: For 1310nm 1photon用
Gal = 10 とした時の電流変化580pA(3.6x103e)に対してのDrain電流
Gal = 200 とした時の電流変化36nA(21.6x104e)に対してのDrain電流
1photon : 900 uV
2photon : 1.95 mV
3photon : 3.2 mV
1photon : 18 mV
2photon : 50 mV
3photon : 85 mV

## Slide 36: For 10um 1photon用
SOI-STJ
Vgsをモニター
C1
R1
C2
このパターンで観測できる電荷量は4.7x102e(Gal=10)～28.2x103e(Gal=200で3photon)程度と設定。
最大電荷量28.2x103eでSTJが2mVの電圧変化を起こすように設定。
上の生成電荷数に対して最低でも1mV弱のOutputが得られるようにGateCは3.2fF(W=1 um, L=0.4um)に設定。
R1はGateキャパシタンスのインピーダンスよりも非常に高くRC=70uSとなる50MOhm。

## Slide 37: For 10um 1photon用
Gal = 10 とした時の電流変化75pA(4.7x102e)に対してのD電流
Gal = 200 とした時の電流変化4.5nA(28.2x103e)に対してのD電流
1photon : 300 uV
2photon : 700 uV
3photon : 1 mV
1photon : 7 mV
2photon : 14 mV
3photon : 22 mV

## Slide 38: For 50um 1photon用
Gal = 10 とした時の電流変化16pA(102e)に対してのD電流
Gal = 200 とした時の電流変化960pA(6x103e)に対してのD電流
1photon : 300 uV
2photon : 700 uV
3photon : 1.1 mV
1photon : 8 mV
2photon : 15 mV
3photon : 23 mV
Vds電圧を3倍程度（678mV）まで上げれば1mVくらいの変化として50um1photonの信号も検出できる。LAPISが保障するVds電圧は常温では1.98Vまで。

## Slide 39
SOI-STJ1光応答simulation
Gal = 100とした場合470nm1photonに対して以下の応答が期待できる。
1photon : 200uV
2photon : 400uV
3photon : 600uV

## Slide 40
FETの周波数応答
FD-SOI-CMOS
SOI-STJ
10kHz

## Slide 41
FD-SOI

## Slide 42
Trapping GAIN
Alの転移温度は近接効果によってNbの転移温度に近づく。
トンネルバリア付近に準粒子の存在確立をあげるためにAlのトラップ層を形成。
トラップ層に準粒子が侵入する際に出すギャップエネルギーの差分のエネルギーを持つフォノンによってさらにトラップ層のクーパー対が破壊され準粒子が生成される。
STJ Back tunneling
トンネルバリアの近傍に生成された準粒子がトンネルバリアを通過すると、逆のレイヤーのクーパー対を壊して準粒子を得て、クーパー対を作る。

## Slide 43
Energy Resolution
エネルギー分解能
F : Fano Factor
Δ : 超伝導体のギャップ
E : 放射線のエネルギー

## Slide 44
リフトオフ法、エッチング法
フォトレジスト
Si wafer
Nb
スパッタリング
①成膜したい金属を上部に、膜を作るウェハを下部に配置する。
②Arガスをプラズマ化させ、高電圧をかけてターゲットに衝突させる。
③ターゲットが飛散する。
④基板にターゲットが付着。
AZ5214
TMSR8900
CF4プラズマを基板に
衝突させ、削る。
塗布、露光、現像することで硬化する樹脂。ポジレジストは光を照射部分が硬化。ネガレジストは光を未照射部分が硬化。

## Slide 45: SOI-STJ研究開発の現状
SOI wafer上にSTJを形成。
Viaを介してのSOIの回路層とSTJの電気的接触を確認。
Via
Wire
Bonding
STJ
upper
SOI-STJ
半導体
パラメータ
アナライザ
STJ形成後のMOSFETのHe4減圧冷却による1.8K、室温ともに正常な動作を確認した。
Refrigerator
D
G
S
STJ
STJ
under

## Slide 46
FETの温度依存性
Nmos
RMS : 0.02318V
Pmos
RMS : 0.004714V
3.3%
0.69%

## Slide 47
Noise
ピンク : 液体窒素接地。
緑 : 常温で接地。
赤 : 常温で接地しない。
RMS : 18.1157
RMS : 20.1661
RMS : 16.892