## Slide 1
日本物理学会第69回年次大会(東海大学湘南キャンパス)
講演番号 : 29aTJ-2
筑波大数理, 理研A, KEKB, 岡山大C, JAXAD, 総研大E, FermilabF,
○笠原宏太，金信弘, 武内勇司, 奥平琢也, 佐藤広海A, 美馬覚A,
羽澄昌史B, 新井康夫B, 石野宏和C, 松浦周二D, 池田博一D, 和田武彦D, 長勢晃一E, Erik RambergF
ニュートリノ崩壊光からの遠赤外光探索のためのSOI-STJ一体型光検出器の研究開発Ⅱ
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 2: Motivation
Nb/Al-STJと回折格子を組み合わせた検出器で、宇宙空間中の遠赤外光スペクトルを測定予定。
Nb/Al-STJ＋回折格子及び冷凍機をJAXA/ISASロケットに搭載。
宇宙空間中の遠赤外光を回折格子(λ=40um～80um)で分光。
遠赤外光1photonに対してカウンティングデバイスとして動作可能なNb/Al-STJをマルチピクセル化し、エネルギースペクトルを測定。
・・・・・・
宇宙空間中の
遠赤外光
回折格子(40um-80umをカバー)
STJ array 8 x 50 pixels
ニュートリノ質量
  ニュートリノ振動実験により質量二乗差は既に測定されているがニュートリノの質量は未測定。
  ニュートリノ崩壊測定によりニュートリノ振動とは独立な量が測定できるため、これと合わせて質量が求められる。
ニュートリノ崩壊(ν3 → ν1,2 + γ)の寿命
    ニュートリノの寿命は非常に長く、標準理論(ニュートリノの混合を含む)では τ ～ O(1043 year)、LR対称モデル(SU(2)L⊗SU(2)R⊗U(1))でもτ ⪎ O(1017 year)。
    宇宙初期から存在すると予言される宇宙背景ニュートリノを用いてニュートリノ崩壊を探索。
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 3: STJ(Superconducting Tunnel Junction)
超伝導体 / 絶縁体 / 超伝導体の三層構造を持つジョセフソン接合素子
超伝導状態のSTJ検出器に放射線が入射。
超伝導体層のクーパー対が破壊され、エネルギーに応じて準粒子が生成。
Upper layer, Under layer間に電圧をかけておく事で準粒子のトンネル電流を観測。
動作原理
 | Si | Nb | Al
Tc[K] |  | 9.23 | 1.20
Δ[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172
Nb/Al-STJの準粒子生成数
GAl : Alによるトラッピングゲイン(~10)
E0 : 放射線のエネルギー
Δ : 超伝導体のギャップ
Nb/Al-STJの
25meVの1photonでの準粒子発生数
Nq = 10
= 95 e (約10pA)
STJ(Superconducting Tunnel Junction)とは
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 4: SOI-STJ導入の動機
Nb/Al-STJは原理的には遠赤外光1光子の観測が可能であるが、それには至っていない。(1つ前の奥平琢也君のトーク)
原因としては、冷凍機内部からの配線の引き回しを経て、常温で信号を増幅しているため、その間に信号がノイズに埋もれてしまう。
    極低温(4K程度)で動作するアンプを用いれば、冷凍機内部に設置し、STJの信号がノイズに埋もれる前に増幅し、冷凍機外部で読み出せる。
JAXAにより、FD(Fully-Depleted)-SOIプロセスで形成されたSOIFETが4Kで動作するとの報告。
AIPC 1185, 286-289 (2009)
SOIFETとSTJ検出器を組み合わせたSOI-STJ検出器の導入。
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 5: SOI(Silicon on Insulator)と極低温でのふるまい
・・・FET等の素子を絶縁膜上に形成する技術。
Silicon on Insulator
通常PN接合逆バイアスによる空乏層で素子間を分離するのに対し、絶縁膜により分離されるためクロストークノイズが小さく、集積化に優れている。
Bulk-CMOS
SOI-CMOS
極低温での動作
通常、極低温におけるFETはキャリアの移動度が上昇する事により、(チャネル領域の)空乏層で電荷が次々と生成されてしまう。
・・・過電流や発生した電荷がBODY領域に帯電することによる閾電圧の 変動等の誤作動の原因となる。
チャンネル領域が薄い(空乏層領域の小さい)FD-SOIプロセスによって形成されたMOSFETでは上記の誤作動が抑えられる。
また、source-tie typeを用いる事で、空乏層内で発生した電荷がBodyに帯電することをふせぐ。
FD-SOI
PD-SOI
FD-SOIプロセスでは
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 6: SOI-STJ
SOI-STJ1号 Layout
SOI wafer
Via(W)によるSOI回路層と
STJとの電気的接触
SOI-STJとは…
増幅器の形成されたSOI基板上に直接STJを形成した極低温読み出し回路一体型検出器
SOI-STJの利点
STJ検出器からの配線の引き回しが不要
  良いS/N
  STJのマルチチャンネル化にも対応可能
  低消費電力(冷凍機のcooling power以下での動作)
Gate
Drain
Source
a
b
c
e
d
f
g
h
i
j
k
l
m
o
p
n
SOI-STJ2号 Layout
C
Drain
Source
Gate
SOI-STJ1号回路図
SOI-STJ2号回路図
導入段階としてNb/Al-STJとMOSFET単体が形成された
試作機の評価を行っている。
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 7: SOI回路層への要求
日本物理学会第69回年次大会
検出器の持つノイズとして、リーク電流が挙げられる。この原因としては熱励起によるクーパー対の破壊(緑曲線)と不完全なjunctionの形成(赤点線)が挙げられる。
遠赤外光1光子の3σ以上での観測にはリーク電流100pA以下という要求(Gal=10)。
Nb/Al-STJ Leak Current
SOI-STJはNb/Al-STJのリーク電流100pA以下を達成するためにSOIFETは900mK以下で動作することが要求される。
Ileak∝
690mK-720mK
750mK
  Junctionの不完全な形成によるリーク電流はjunctionサイズを小さくする事で達成できる見込み。
  熱励起によるリーク電流が100pA以下になるのは，900mK程度となる。
現在評価中
極低温800mK以下でnch及びpchのSOIFETがどちらも正常に動作する事を確認した。

## Slide 8: SOI回路層への要求
検出器の持つノイズとして、リーク電流が挙げられる。この原因としては熱励起によるクーパー対の破壊(緑曲線)と不完全なjunctionの形成(赤点線)が挙げられる。
遠赤外光1光子の3σ以上での観測にはリーク電流100pA以下という要求(Gal=10)。
Nb/Al-STJ Leak Current
SOI-STJはNb/Al-STJのリーク電流100pA以下を達成するためにSOIFETは900mK以下で動作することが要求される。
Ileak∝
  Junctionの不完全な形成によるリーク電流はjunctionサイズを小さくする事で達成できる見込み。
  熱励起によるリーク電流が100pA以下になるのは，900mK程度となる。
現在評価中
極低温800mK以下でnch及びpchのSOIFETがどちらも正常に動作する事を確認した。
相互コンダクタンスにも致命的な変化は見られず。極低温における増幅器として十分導入可能。
NMOS
PMOS
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 9: SOI基板上STJの電流電圧特性
日本物理学会第69回年次大会
2.9mm角 SOI-STJ Layout
Wire Bonding
V+
I+
V-
I-
Refrigerator
SOI上の形成したNb/Al-STJでジョセフソン接合素子特有のI-V特性を確認。Leak Current at 0.5mV ~6nA(Si wafer上に形成したものとほぼ同じquality)
同時にVia(W)によるSTJとSOI回路層の電気的接触を確認した。
約150 Gauss印加
2mV /DIV.
1 mA /DIV.
500uV /DIV.
10 nA /DIV.
2mV /DIV.
50uA /DIV.
2mV /DIV.
1 mA /DIV.
1K Ohm
16個のpatternの内、SOIFETの形成されていないpatternを使用して、希釈冷凍機による700mKでのNb/Al-STJ(50um x 50um)の性能評価を行った。
測定回路

## Slide 10: 増幅器としてのふるまい
ΔVgs
ΔIds
相互コンダクタンス(gm)
ゲート電圧(Vgs)
ドレイン電流(Ids)
ゲート電圧をトランジスタの閾電圧以上で電圧変化させた際の電流変化
トランジスタのインピーダンスが十分大きい場合の近似
この回路における入力インピーダンスは理想的には無限大であり、出力インピーダンスはRdとD-S間のインピーダンスr0の抵抗分割Rd//r0となる。
日本物理学会第69回年次大会
r0
STJの信号は1.5us程度なので1MHz強まで動作する必要がある。

## Slide 11: 増幅器としてのふるまい
極低温において、STJを形成したSOIFETが増幅器として正常に動作する事を確認した。
高周波に対する応答性の評価を行ったが現状ではSTJの信号をevent by eventに決められない。現在測定系に問題ないか確認中。
増幅器としての周波数応答性
悪い周波数応答性の原因としては、出力インピーダンスがこの回路では非常に大きいため、同軸ケーブル等による読み出しではローパスフィルタとして動作してしまうためと考えられる。
設定値8.7(900mKでの測定)
アンプのアウトプットインピーダンス
同軸ケーブル
GND
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 12: バッファ回路付きSOI-STJ導入
読み出し回路のテスト、周波数応答性の改善のため、SOI-STJ3を設計。(導入段階として3He sorption冷凍機の典型的な冷却能力である400uW以下になる様にW/Lを選択)
①前回までは負荷抵抗を用いていたが、PMOSに変更。飽和領域で動作させ、O(107~8)Ohm
②増幅に用いるNMOSのバイアス電圧がかなりふらつく。抵抗のフィードバックを入れる事で適切なバイアス点で落ち着かせる。波形はこの抵抗と増幅のためのNMOSゲートキャパシタンスのRCで決まる。
③不可抵抗をPMOSにしてGAINは100程度に設定できたが、出力インピーダンスが非常に高くなってしまっている。出力前にバッファを入れる。
現在Lapis semiconductorにて成膜中、完成後，性能評価をおこなう。
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 13: まとめ
Nb/Al-STJを用いて遠赤外光1光子の観測を目指し，SOI-STJ一体型光検出器の研究開発を行っている。
SOI基板上に形成されたNb/Al-STJが正常に動作すること、STJ形成後のSOIFETがNb/Al-STJの温度動作領域である900mK以下で動作する事を確認した。これにより、SOIプロセスによる極低温読み出しの可能性を示した。
SOI-STJを用いてSTJの信号を増幅するためのアンプの条件として必要とされる1MHz強での応答を達成するために、バッファ回路を形成したSOI-STJを行う。
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 14: Back Up Slides
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 15: 増幅器としてのふるまい
極低温において、STJを形成したSOIFETが増幅器として正常に動作する事を確認した。
高周波に対する応答性の評価を行ったが現状ではSTJの信号をevent by eventに決められない。現在測定系に問題ないか確認中。
増幅器としての周波数応答性
悪い周波数応答性の原因としては、出力インピーダンスがこの回路では非常に大きいため、同軸ケーブル等による読み出しではローパスフィルタとして動作してしまうためと考えられる。
設定値8.7(900mKでの測定)
アンプのアウトプットインピーダンス
同軸ケーブル
GND
日本物理学会第69回年次大会

## Slide 16: SOI-STJ1号の問題点とSOI-STJ2号の導入
SCD review
STJの光応答信号を増幅するとしたら、試作機としてのSOI-STJでは難しい。
  STJの発生電荷量に対してGateのキャパシタンス(8pF)が大きすぎるため、電圧変化ΔVgsが得られない。
  STJのバイアス電圧とFETの適切なGate電圧を独立に決められない。
SOI-STJ2号
CELL名 | Capacitance | FETの大きさ | Cgate
a, b, c, d | 60 pF | w = 4 x 10um, l = 1 um | 320 fF
e, f, g, h | 18 pF | w = 4 x 1um, l = 1um | 32fF
I, j, k, l | 1.5 pF | w = 1.42 um , l = 0.4um | 4.5fF
m, n, o, p | なし | w = 1.42 um , l = 0.4um | 4.5fF
SOI-STJ2 Layout
a
b
c
e
d
f
g
h
i
j
k
l
m
o
p
STJの光応答の増幅作用を見るため、SOI-STJ2号を設計。
  STJとFETのゲートをCにより電位を分離し、独立にバイアス電圧を設定できるように変更。
  同じ発生電荷量でもΔVgsが大きくなるように、Gateのキャパシタンスを小さく。
C
Drain
Source
Gate
n
1photon
2photon
3photon
波長50um1光子の入射に対して予想される出力(Gal=10を仮定)

## Slide 17: SOI-STJ2号研究開発の現状
SCD review
w=1.42um, l = 0.4um
@830mK
w=1um×4, l = 1um
@830mK
w=10um×4, l = 1um
@830mK
各FETにおいてNb/Al-STJ温度動作領域での正常な動作を確認することができた。
極低温におけるSOIFETの電流電圧特性
Ampとしての動作電圧(飽和領域)における消費電力は
CMOSアンプとしてのSOIの典型的なバイアス
飽和領域での電流値は14uA
飽和領域におけるFETのドレイン-ソース間電流
このFETを用いた場合には8×50ピクセル全てのSTJの読み出しに使った場合
10mWとなってしまう(3He減圧冷凍機のcooling powerは400uW)。
W/Lを小さくする事で、電流値を小さくする。
ピクセル数を減らす。50×4ピクセル等。

## Slide 18: SOI-STJ2号研究開発の現状
SCD review
w=1.42um, l = 0.4um
@830mK
w=1um×4, l = 1um
@830mK
w=10um×4, l = 1um
@830mK
各FETにおいてNb/Al-STJ温度動作領域での正常な動作を確認することができた。
極低温におけるSOIFETの電流電圧特性
Ampとしての動作電圧(飽和領域)における消費電力は
CMOSアンプとしてのSOIの典型的なバイアス
飽和領域での電流値は14uA
飽和領域におけるFETのドレイン-ソース間電流
このFETを用いた場合には8×50ピクセル全てのSTJの読み出しに使った場合
10mWとなってしまう(3He減圧冷凍機のcooling powerは400uW)。
W/Lを小さくする事で、電流値を小さくする。
ピクセル数を減らす。50×4ピクセル等。

## Slide 19: 増幅器としてのふるまい
SCD review
設定した増幅率26.7
実測値 27
極低温において、STJを形成したSOIFETが増幅器として正常に動作する事を確認した。
高周波に対する応答性の評価を行ったが現状ではSTJの信号をevent by eventに決められない。現在測定系に問題ないか確認中。
増幅器としての周波数応答性

## Slide 20
Motivation
ニュートリノ崩壊光の探索
ニュートリノ質量
  ニュートリノ振動実験により質量二乗差は既に測定されているがニュートリノの質量は未測定。
  ニュートリノ崩壊測定によりニュートリノ振動とは独立な量が測定できるため、これと合わせて質量が求められる。
ニュートリノ崩壊(ν3 → ν1,2 + γ)の寿命
    ニュートリノの寿命は非常に長く、標準理論(ニュートリノの混合を含む)では τ ～ O(1043 year)、LR対称モデル(SU(2)L⊗SU(2)R⊗U(1))でもτ ⪎ O(1017 year)。
    宇宙初期から存在すると予言される宇宙背景ニュートリノを用いてニュートリノ崩壊を探索。

## Slide 21
遠赤外光探索ロケット実験
Nb/Al-STJと回折格子を組み合わせた検出器で、宇宙空間中の遠赤外光スペクトルを測定予定。
Nb/Al-STJ＋回折格子及び冷凍機をJAXA/ISASロケットに搭載。
宇宙空間中の遠赤外光を回折格子(λ=40um～80um)で分光。
遠赤外光1photonに対してカウンティングデバイスとして動作可能なNb/Al-STJをマルチピクセル化し、エネルギースペクトルを測定。
質量固有状態ν3=50meVとすると、
ニュートリノ崩壊光はEγ～25meV、 λ~50μm (遠赤外領域)。
通常の半導体検出器等では検出不可能。
Nb/Al-STJ検出器の導入
遠赤外線背景放射スペクトル（COBE)
ニュートリノ崩壊
スペクトル
80um(16meV)
40um(31meV)
・・・・・・
宇宙空間中の
遠赤外光
回折格子(40um-80umをカバー)
STJ array 8 x 50 pixels

## Slide 22
STJ(Superconducting Tunnel Junction)
超伝導体 / 絶縁体 / 超伝導体
のジョセフソン接合素子
STJ検出器とは…
超伝導状態のSTJ検出器に放射線が入射。
超伝導体層のクーパー対が破壊され、エネルギーに応じて準粒子が生成。
Upper layer, Under layer間に電圧をかけておく事で準粒子のトンネル電流を観測。
動作原理
 | Si | Nb | Al
Tc[K] |  | 9.23 | 1.20
Δ[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172
Nb/Al-STJの準粒子生成数
GAl : Alによるトラッピングゲイン(~10)
E0 : 放射線のエネルギー
Δ : 超伝導体のギャップ
Nb/Al-STJの
25meVの1photonでの準粒子発生数
Nq = 10
= 95 e (約10pA)

## Slide 23
SOI上のNb/Al-STJの光応答信号
500uV /DIV.
1uS /DIV.
Pedestal
Signal
1kOhm
50um角のSTJに可視光レーザー(465nm)を20パルス(50MHz)照射し、STJの電圧変化を確認した。
このときの発生電荷量の
パルス波高分布からphoton数
を見積もると、
Nγ =
=
~ 206±112
Noise
(2uS)
Signal
(2uS)
M : Mean
σ : signal RMS
σp : pedestal RMS
SOI上に形成したSTJ検出器の可視光(465nm)に対しての応答を確認した。
1k
STJ
Refrigerator
For
Current
For
Voltage

## Slide 24
SOIFETの増幅器としてのふるまい
FET単体で最も単純に増幅作用を得られるソース接地増幅回路としてのふるまいを極低温にて確かめた．
この回路における増幅率は
gm*R
W=10um*4 , L=1um
Gm=0.003769
W=1um*4 , L=1um
Gm=0.0003469

## Slide 25
SOIFETの増幅器としてのふるまい
設定した増幅率26.7
実測値 27
設定した増幅率17.0
実測値 18
ニュートリノ崩壊光探索
におけるNb/Al-STJ1pixe
lに対して予想される
検出レートは200-300Hz

## Slide 26: SOI-STJ3 回路
SOI-STJ3 Chip
SOI-STJ2Chip上回路との違いを点線で示す。
②
①
③
①前回までは負荷抵抗を用いていたが、PMOSに変更。飽和領域で動作させ、O(107~8)Ohm
②増幅の用いるNMOSのバイアス電圧がかなりふらつく。抵抗のフィードバックを入れる事で適切なバイアス点で落ち着かせる。波形はこの抵抗と増幅のためのNMOSゲートキャパシタンスのRCで決まる。
③不可抵抗をPMOSにしてGAINは100程度に設定できたが、出力インピーダンスが非常に高くなってしまっている。出力前にバッファを入れる。
Vout

## Slide 27: SOI-STJ3 回路
SOI-STJ3 Chip
1.8V
1.8V
消費電力は
OXFORD[Helium 3 Refrigerator with sorption pump - HelioxVL]
のCooling powerが
400uW at < 290mK for > 10 hrs
と書いてあったので、
Ia : 10 uA
Ib : 50 uA
電流値の要求が決まればFETのW/Lの比を決められる。
Ia
Ib
Vout
FET電流電圧特性から分かる。
今後極低温でこれも測っとくべき。
確実にONにするために0.2とした。
飽和領域でのドレイン電流
C = 18 pF

## Slide 28: SOI-STJ3 Simulation回路
バッファ回路の利得 ～0.85
出力インピーダンス : 1.3 K Ohm
STJ生成電荷量によって抵抗値を調節。できるだけ抵抗を小さくしたいけど、電荷量が少ないと抵抗を大きくしないとダメ。
あと、このGATE電圧だけは
±25mVくらいの精度で決めたい。
100mVくらいずれても信号は見れるけど
Voutも大きく変わる。

## Slide 29: 16nA
1 photon
2 photon
3 photon
1.5 uS
この大きさを変えながら
STJの疑似信号

## Slide 30: 5.8nA
1 photon
2 photon
3 photon

## Slide 31: 1.6nA
1 photon
2 photon
3 photon

## Slide 32: 750pA
1 photon
2 photon
3 photon
1310nmまでは1光子測定が可能。

## Slide 33
Nb/Al-STJ Leak currentへの要求
現在のNb/Al-STJの0.5mVでのleak currentは1K以下で10nA。
STJからの信号は1.5uS程度と予想されるので、leakcurrentにおける発生電荷数は
これでは遠赤外光1photonに対しての発生電荷数として期待される100eは見えないため、leak Currentは現在以上に低減させなければならない。
遠赤外光の信号がleakcurrentによる発生電荷数のゆらぎより3倍大きく観測されるためには、
STJのleakcurrentとしては108pA以下が要求される。
STJのleakcurrentはほとんど側面からのものとすれば、STJを現在の100umx100umより100倍小さくすれば良い。

## Slide 34
Background

## Slide 35
SOI-STJ2研究開発の現状
w=1.42um, l = 0.4um
@830mK
w=1um×4, l = 1um
@830mK
w=10um×4, l = 1um
@830mK
W/Lの異なるSOIFETにおいても極低温下で正常に動作する．
相互コンダクタンスの温度依存性
w=1.42um, l = 0.4um
w=1um×4, l = 1um
w=10um×4, l = 1um

## Slide 36: 回路設計
SOI-STJ
Vgsをモニター
C1
R1
C2
C1は出来るだけ大きいほうが良いが大きすぎると応答速度遅くなる。今chip上で余っている面積から最大100pFくらいまで。最低は1fFくらい。
C2(Gateキャパシタンス)は小さければ小さいほどVgs変化は大きくなる。LAPISが作ってくれるのは最低3.2fFまで。
R1はC2が小さくなればなるだけ大きくする必要があるが大きすぎると速度遅くなる。
STJの発生電荷に応じて適切なC1,C2,R1は異なる。

## Slide 37: 470nm 1photon用
SOI-STJ
Vgsをモニター
C1
R1
C2
観測できる電荷量をは104e(Gal=10)～6x105e(Gal=200のときの3photon)程度と設定。
STJの電圧降下は最大でも2mVまでなので2mVの電圧変化で最高6x105e放出できるようにC1は48pFに設定。
上の生成電荷数に対して最低でも1mV弱のOutputが得られるようにGateCは800fF(W=10 x 10 um, L=1um)に設定。
R1はGateキャパシタンスのインピーダンスよりも非常に高い500kOhm。
STJの信号を左図右下のような電流変化としてシミュレーションを実行。発生電荷数によってΔIを変化させていった。立ち上がり0.5uS。立下り1.5uS。

## Slide 38: 470nm 1photon用
Gal = 10 とした時の電流変化1.6nA(104e)に対してのD電流
Gal = 200 とした時の電流変化32nA(2x105e)に対してのD電流
1photon : 1 mV
2photon : 2.1 mV
3photon : 3.2 mV
1photon : 30 mV
2photon : 60 mV
3photon : 120 mV

## Slide 39: For 1310nm 1photon用
SOI-STJ
Vgsをモニター
C1
R1
C2
観測できる電荷量は3.6x103e(Gal=10)～21.6x104e(Gal=200で3photon)程度と設定。
STJの電圧降下は最大でも2mVまでなので2mVの電圧変化で21.6x104e放出
上の生成電荷数に対して最低でも1mV弱のOutputが得られるようにGateCは40fF(W=1 x 5 um, L=1um)に設定。
R1はGateキャパシタンスのインピーダンスよりも非常に高くRC=10uSとなる5MOhm。

## Slide 40: For 1310nm 1photon用
Gal = 10 とした時の電流変化580pA(3.6x103e)に対してのDrain電流
Gal = 200 とした時の電流変化36nA(21.6x104e)に対してのDrain電流
1photon : 900 uV
2photon : 1.95 mV
3photon : 3.2 mV
1photon : 18 mV
2photon : 50 mV
3photon : 85 mV

## Slide 41: For 10um 1photon用
SOI-STJ
Vgsをモニター
C1
R1
C2
このパターンで観測できる電荷量は4.7x102e(Gal=10)～28.2x103e(Gal=200で3photon)程度と設定。
最大電荷量28.2x103eでSTJが2mVの電圧変化を起こすように設定。
上の生成電荷数に対して最低でも1mV弱のOutputが得られるようにGateCは3.2fF(W=1 um, L=0.4um)に設定。
R1はGateキャパシタンスのインピーダンスよりも非常に高くRC=70uSとなる50MOhm。

## Slide 42: For 10um 1photon用
Gal = 10 とした時の電流変化75pA(4.7x102e)に対してのD電流
Gal = 200 とした時の電流変化4.5nA(28.2x103e)に対してのD電流
1photon : 300 uV
2photon : 700 uV
3photon : 1 mV
1photon : 7 mV
2photon : 14 mV
3photon : 22 mV

## Slide 43: For 50um 1photon用
Gal = 10 とした時の電流変化16pA(102e)に対してのD電流
Gal = 200 とした時の電流変化960pA(6x103e)に対してのD電流
1photon : 300 uV
2photon : 700 uV
3photon : 1.1 mV
1photon : 8 mV
2photon : 15 mV
3photon : 23 mV
Vds電圧を3倍程度（678mV）まで上げれば1mVくらいの変化として50um1photonの信号も検出できる。LAPISが保障するVds電圧は常温では1.98Vまで。

## Slide 44
SOI-STJ1光応答simulation
Gal = 100とした場合470nm1photonに対して以下の応答が期待できる。
1photon : 200uV
2photon : 400uV
3photon : 600uV

## Slide 45
FETの周波数応答
FD-SOI-CMOS
SOI-STJ
10kHz

## Slide 46
Trapping GAIN
トンネルバリア付近に準粒子の存在確立をあげるためにAlのトラップ層を形成。
トラップ層に準粒子が侵入する際に出すギャップエネルギーの差分のエネルギーを持つフォノンによってさらにトラップ層のクーパー対が破壊され準粒子が生成される。
STJ Back tunneling
トンネルバリアの近傍に生成された準粒子がトンネルバリアを通過すると、逆のレイヤーのクーパー対を壊して準粒子を得て、クーパー対を作る。

## Slide 47
Energy Resolution
エネルギー分解能
F : Fano Factor
Δ : 超伝導体のギャップ
E : 放射線のエネルギー

## Slide 48
リフトオフ法、エッチング法
フォトレジスト
Si wafer
Nb
スパッタリング
①成膜したい金属を上部に、膜を作るウェハを下部に配置する。
②Arガスをプラズマ化させ、高電圧をかけてターゲットに衝突させる。
③ターゲットが飛散する。
④基板にターゲットが付着。
AZ5214
TMSR8900
CF4プラズマを基板に
衝突させ、削る。
塗布、露光、現像することで硬化する樹脂。ポジレジストは光を照射部分が硬化。ネガレジストは光を未照射部分が硬化。

## Slide 49
FETの温度依存性
Nmos
RMS : 0.02318V
Pmos
RMS : 0.004714V
3.3%
0.69%