## Slide 1: ニュートリノ崩壊からの遠赤外光探索のためのNb/Al-STJの研究開発
日本物理学会 第68回年次大会
広島大学 東広島キャンパス
筑波大学 数理物質科学研究科 物理学専攻
笠原 宏太

## Slide 2: Outline
Motivation
ニュートリノ崩壊光探索実験
STJ検出器の紹介
Nb/Al-STJ研究開発の現状
SOI-STJ検出器の研究開発
まとめ

## Slide 3: Motivation
ニュートリノ崩壊光の探索
ニュートリノ崩壊(ν3 → ν1,2 + γ)の寿命
標準理論では τ ～ O(1043 year)
LR対称モデルでは τ ⪎ O(1017 year)
ニュートリノ質量
ニュートリノ崩壊光のエネルギーを測定する
事が出来れば、既に測定されている質量二乗差
と合わせて質量が測定できる。
質量固有状態ν3=50meVとすると、
ニュートリノ崩壊光はEγ～25meV、 λ~50μm (遠赤外領域)。
通常の半導体検出器等では検出不可能。
STJ検出器の導入
遠赤外線背景放射スペクトル（COBE)
ニュートリノ崩壊スペクトル

## Slide 4: 遠赤外光探索ロケット実験
ニュートリノ崩壊(ν3 → ν1,2 + γ)の寿命
標準理論では τ ～ O(1043 year)
LR対称モデルでは τ ⪎ O(1017 year)
宇宙初期から存在する宇宙背景ニュートリノを用いてニュートリノ崩壊を探索。
Nb/Al-STJと回折格子を組み合わせた検出器で、宇宙空間中の遠赤外光スペクトルを測定予定。
1.2 m
50 cm
Nb/Al-STJ＋回折格子及び冷凍機をJAXA/ISASロケットに搭載（2016年打ち上げ予定）。
宇宙空間中の遠赤外光を回折格子で分光。
遠赤外光1photonに対してカウンティングとして動作可能なNb/Al-STJをマルチピクセル化し、エネルギースペクトルを測定。
回折格子
遠赤外光
STJ Array
反射鏡
Hf-STJはカロリーメーターとして使用するため研究開発中

## Slide 5: Superconducting Tunnel Junction (STJ)
超伝導体 / 絶縁体 / 超伝導体
のジョセフソン接合素子
STJ検出器とは…
超伝導状態のSTJ検出器に放射線が入射。
超伝導体層のクーパー対が破壊され、エネルギーに応じて準粒子が生成。
Upper layer, Under layer間に電圧をかけておく事で準粒子のトンネル電流を観測。
動作原理
 | Si | Nb | Al | Hf
Tc[K] |  | 9.23 | 1.20 | 0.165
Δ[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172 | 0.020
Hc[G] |  | 1980 | 105 | 13
Nb/Al-STJの準粒子生成数
GAl : Alによるトラッピングゲイン(~10)
E0 : 放射線のエネルギー
Δ : 超伝導体のギャップ
Nb/Al-STJの
25meVの1photonでの準粒子発生数

## Slide 6: Nb/Al-STJ光応答測定
STJに電圧をかけた状態で光を照射し
STJの両端電圧の変化を測定する。
1312nm (0.945eV)の近赤外光を50MHzの
連続パルス光として照射。
10μV/DIV
２μs/DIV
10パルス照射
25μVの電圧変化を確認
STJの両端電圧
レーザーからのトリガ
Refrigerator
1KΩ
1.5 μS
STJ内に発生した電荷 : 1.2×105 e
目標とする遠赤外線1photonの検出には至っていない。今回は導入段階としてSTJ検出器の近赤外線に対する応答について報告する。
Averaging 512
0.945eVの光子約30個分に相当する信号を確認した。
Voltage
Current
Nq = 1.2×105
GAl = 10
Δ = 1.550 [meV]

## Slide 7: Nb/Al-STJへの要求
生成された準粒子が全て観測されるとすれば、
10pAと非常に小さい電流変化として観測される。
この電流変化を観測するためにはより良いS/Nの環境が必須。
極低温で動作する電荷積分アンプがあれば、遠赤外光1photonの観測が可能。
JAXA開発の極低温で動作する(FD-SOI-CMOS OpAmp)の報告。
FD-SOIプロセスで作成されたMOSFETであれば、極低温での動作が可能。
FD-SOIプロセスによる極低温で動作する電荷積分アンプの可能性。

## Slide 8: SOI-STJ
STJ検出器のノイズに対する読み出し系の改善
SOIのLSI化の技術
エネルギー分解能の高いSTJ検出器
SOI-STJとは…
電荷積分アンプが形成されたSOIの回路層に直接STJを形成。
SOI-STJの利点
STJ検出器から配線の引き回しが不要。
良いS/N比
STJのマルチチャンネル化に対応可能。
2.9mm角SOI-STJ接続確認用
現在はMOSFET単体を形成したSOI基板にSTJを形成。
L = 1 um
W = 1000um
STJ
STJ
D
G
S
SiO2
SOIとSTJのViaを介した接触部
Charge Ampへ
STJ

## Slide 9: SOI-STJ研究開発の現状
SOI wafer上にSTJを形成。
Viaを介してのSOIの回路層とSTJの電気的接触を確認。
Via
Wire
Bonding
STJ
upper
SOI-STJ
半導体
パラメータ
アナライザ
STJ形成後のMOSFETのHe4減圧冷却による1.8K、室温ともに正常な動作を確認した。
Refrigerator
D
G
S
STJ
STJ
under

## Slide 10
STJ形成後nMOSFETのI-V特性 at 1.8K
STJ形成後pMOSFETのI-V特性 at 1.8K
STJ形成後nMOSFETのI-V特性の温度依存性
STJ形成後pMOSFETのI-V特性の温度依存性
Vds=0.2V
Vds=-0.2V

## Slide 11: SOIwafer上のSTJのTEM像
カットの方向
TEM測定箇所
SOIwafer上のSTJをTEM観察した結果、
側面ではSIS層が見れず、STJとしての正常な動作は期待できない。
フォトレジストを露光する際の条件の改善が必要。
リフトオフ法ではなく、ドライエッヂング法でのSTJの形成が必要？
Nb
Nb
Al/AlOx/Al
500nm
100nm
500nm
100nm
SOI表面を傷つけないためにリフトオフ法でSTJを形成。

## Slide 12: まとめ
ニュートリノ崩壊光(遠赤外光)観測を目指しSTJ検出器の研究開発を進めており、現在は近赤外線30photon相当の検出に成功した。
遠赤外線1photonの観測を目指し、極低温で動作する電荷積分アンプとSTJを組み合わせたSOI-STJの研究開発を行っている。
STJとMOSFETの電気的な接触を確かめた。
STJ形成後のSOIFET (pmos、nmos共に)が極低温で正常に動作することを確かめた。

## Slide 13: Back Up

## Slide 14: I-V特性測定環境
35Gauss印加
STJを4He減圧冷却
液体ヘリウム導入
減圧開始
最低点1.82K到達
実験終了
4K
1.8K

## Slide 16: リフトオフ法とエッジング法
フォトレジスト
Si wafer
Nb

## Slide 17: エネルギー分解能
エネルギー分解能
F : Fano Factor
Δ : 超伝導体のギャップ
E : 放射線のエネルギー

## Slide 18: 10pulse サンプリングモード(定バイアス）
1 us /DIV
20 uV /DIV
この測定環境では10pAの電流変化を観測する事は不可能。
1KΩ
10V

## Slide 19: トラッピング
Alの転移温度は近接効果によってNbの転移温度に近づく。
トンネルバリア付近に準粒子の存在確立をあげるためにAlのトラップ層を形成。
トラップ層に準粒子が侵入する際に出すギャップエネルギーの差分のエネルギーを持つフォノンによってさらにトラップ層の準粒子が破壊される。

## Slide 20: FD-SOI-CMOS OpAmp

## Slide 21: FD-SOI