## Slide 1: 極低温SOIアンプ SOI-STJ4による STJ光パルス応答読出し試験
武内勇司 (筑波大)
for the COBAND collaboration
Mar. 31, 2017
LAPIS meeting

## Slide 2: COBAND (COsmic BAckground Neutrino Decay)実験
ニュートリノ崩壊
  重さの違う3種類のニュートリノ
  重たいニュートリノは，軽いニュートリノへ光子を伴って崩壊(実験的に未確認)
  の崩壊の場合，光子はE~25meV （~50m）
宇宙背景ニュートリノ
  ビッグバン直後に生成され現在に至るまで残り続けているニュートリノ(実験的に未確認)
  宇宙全体にの密度で存在

## Slide 3: COBANDロケット実験
宇宙背景ニュートリノのニュートリノ崩壊の探索
波長約50m(遠赤外線)の光として観測
観測ロケットを打ち上げ高度200~300kmで500秒の測定
ニュートリノ崩壊の寿命が1014年以下なら崩壊光子を観測可能な感度を目指す

## Slide 4: COBAND実験において光検出器に要求される性能
 per 1pix に相当
1ピクセルあたり
100m100mの有感領域
=40m～80mの光子1個ずつを高い効率で検出
Dark count レートは期待される(ほぼ黄道光からの)実光子レート約300Hz に対して無視できる程度であることが必要

## Slide 5: 超伝導トンネル接合素子 Superconducting Tunnel Junction (STJ)
接合面を挟んで電位差(|V|<2)を印加
超伝導体に吸収された光子のエネルギーにより複数のクーパー対が解離(励起)し，生成された準粒子によって，エネルギーに比例したトンネル電流が発生．
超伝導体/絶縁層/超伝導体の構造（ジョセフソン接合）
Δ: 超伝導ギャップエネルギー
2
E
Ns(E)
超伝導
超伝導
絶縁層
超伝導ギャップ(Δ)は遠赤外フォトンのエネルギーよりもずっと小さい(＜1meV)
    原理的には，遠赤外域一光子を検出可能
1s 程度の比較的高速なパルス応答(Nbの場合)
    光子計数することでS/Nの著しい向上が期待
絶縁膜
超伝導体
20~200m
300nm

## Slide 6: STJ I-V 特性
DC光照射あり
なし
電流
電圧
2/e
-2/e
ジョセフソン電流
磁場印加により抑制
リーク電流
B field

## Slide 7: CRVAVITY製Nb/Al-STJ
Temperature(K)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Leakage
100pA
1nA
10nA
100nA
50m 角でリーク200pA@0.4V， 20m 角ならリーク50pA@0.4V を達成
=0.6meV, Al層でのバックトンネルゲインを10とすると 25meV光子に対する信号は， Nq.p.=25meV/1.7Δ10~ 250
50pA のリーク電流をSTJ信号幅(~1s)で積分：50pA×1s~310e
素子そのものは，25meVの一光子検出の要件を満たす性能
0.1nA
産総研CRAVITY で作製された50m角 Nb/Al-STJ
500pA/DIV
0.2mV/DIV
I
V
T~300mK
w/ B field
Leakage

## Slide 8: FD-SOI-MOSFET によるSTJ信号読み出し回路
FD-SOI : Fully Depleted – Silicon On Insulator
Vgs (V)
Ids
0
0.5
1
1.5
2
1pA
1nA
1A
1mA
̶̶ ROOM
̶̶̶ 3K
n-MOS
p-MOS
̶̶ ROOM
̶̶̶ 3K
-Ids
1nA
1A
1mA
Vgs (V)
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Id-Vg curve of W/L=10m/0.4m at |Vds|=1.8V
極低温(T<3K)でもp-MOS, n-MOS共にトランジスタとして動作
~50nm
Channel Length : L
Channel Width : W
SiO2絶縁膜上にMOSFETを形成
チャネル層が非常に薄い

## Slide 9: 極低温でのFET特性変化
n-ch ST2 W/L=10m/1.0m
̶̶ ROOM
̶̶̶ 3K
Vds (V)
Ids (A)
キャリア移動度上昇による飽和電流の増加
Vdsの低い領域で電流の立ち上がりが鈍る
回路モデル化が不可能
Vgs (V)
Ids (A)
̶̶ ROOM
̶̶̶ 3K
閾値電圧の移動
サブスレッショルド電流の抑制
超低消費電力化が可能か？

## Slide 10: LDD濃度変更後
p-ch ST2 W/L=10m/1.0m
Vds (V)
-Ids (A)
Vds (V)
LDD(Lightly doped drain)不純物濃度を増加することで，極低温においてもId-Vdの立ち上がりが線形に回復
0
-1.8
0.2
0
0.4
0.6
0.8
今季SOI MPWランの LDD濃度対策済み TrTEG でI-V測定．回路シミュレーション用のパラメータ抽出？

## Slide 11: SOI prototype amplifier (SOI-STJ4)
Vb
Vss1
V5
Vss2
Vdd1
Vdd2
V2
V3
INPUT
OUTPUT
 | Type | W [μm] | L [μm]
M1 | Nch-source tie | 40 | 1
M2 | Pch-source tie | 1 | 10
M3 | Nch-body tie | 1.6 | 10
M4 | Nch-source tie | 70 | 1
M5 | Nch-source tie | 60 | 1
C1 | MIM cap. | 100 fF | 
ソース接地増幅
  電流源としてp-MOS使用
フィードバック
  自己バイアス電圧印加
ソースフォロア
  出力インピーダンス低減

## Slide 12: 増幅段ゲイン
極低温時においてもバイアス電圧を調整することによってしきい値の変動を補償して，室温時と同じ増幅率を達成
V3
V2
● 室温
(V3=1.10V)
● 3K
(V3=1.50V)
Gain
0
10
20
30
40
50
60
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Current source bias (V2) [V]
先崎修論

## Slide 13: バッファー段出力周波数依存性
極低温時においてもバッファー段に流す電流を増やすことによって冷凍機配線~0.5nFの容量負荷に対して 0.5MHz程度までの出力周波数帯域を確保
V4
V5
● 室温
(V4,V5=1.00V, 0.70V)
● 3K
(V4,V5=1.40V, 1.00V)
Gain
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1k
1k
10k
100k
1M
10M
Input frequency [Hz]
先崎修論

## Slide 14: SOI-STJ4パルス応答試験
8mV
150mV
10mV
100s
Ｖ
Amplifier stage
Buffer stage
T=350mK
T=350mK にてC=1nFのキャパシタンスを用い，テスト入力
電力消費量：~100μW
INPUT
OUTPUT
1nF
Test pulse
入力信号時定数：20~30s  アンプ入力インピーダンス：20~30k
先崎修論

## Slide 15: STJ 光パルス信号読み出し(定電流モード)
STJに比べて大きな抵抗を直列接続
  STJから見るとほぼ電流源
光応答信号は，STJの電圧降下として見える
I
V
STJ I-V curve w/light w/o light
V0=V+RI
~1mV
STJのキャパシタンスが問題
パルス光照射
V
1M~100M
高インピーダンス
電圧アンプ
STJ
CSTJ
I=I(V)
V0

## Slide 16: STJ定電流モード読出しのシミュレーション
Operation voltage: ~1mV
Signal: ~100nA*2s
RSTJ~25.5k, Rref=1M
CSTJ=1pF
CSTJ=0.1nF
CSTJ=0.5nF
CSTJ=1nF
STJ応答は，CSTJRSTJの時定数を持つ

## Slide 17: STJのパルス光応答のSOI-STJ4回路経由読み出し
20m角 Nb/Al-STJのchipとSOI-STJ4アンプのchip（同じ極低温ステージ上）をセラミックコンデンサーを介して接続
アンプ入力のインピーダンスは，数十kΩ程度
  STJ信号読出しはほぼ定電流モード読出しに近い
  STJのバイアス線の浮遊容量1nF程度：1sの信号に対して160Ω
STJ
10M
T~350mK
(3He sorption)
465nm laser through optical fiber
GND
Vss
Vdd
4.7F
アンプ入力モニター用
アンプ出力
STJ
SOI
4.7F

## Slide 18: Nb/Al-STJ I-V特性の光応答
Rref
Function
Generator
STJ
STJ電流
STJ電圧
冷凍機内部
Wavelength : 465nm
Pulse width : 59psec
10nA/DIV
0.5mV/DIV
B=75.5 Gauss
八木修論
超伝導ソレノイドの不調のため，JCが完全には消し切れていない．
STJの定電流モード読出の動作電流として，ISTJ=40nAに設定．

## Slide 19: STJ光パルス応答のSOI-STJ4への入力と出力
Amp.IN [μV]
Amp.OUT [μV]
time [μsec]
time [μsec]
SOISTJ4への入力波形
SOISTJ4からの出力波形
70
60
50
40
1600
1200
800
400
0
-100
-80
0
-40
-40
-20
20
40
60
80
100
-100
-80
0
-40
-40
-20
20
40
60
80
100
18μV
1.2mV
＊オシロスコープでの512回アベレージ波形
20kHzの波長465nmレーザーパルス照射に対する20角Nb/Al-STJの応答をSOI-STJ4増幅回路へ入力
SOI回路での信号増幅(~60倍の波高増幅)を観測
八木修論
T~350mK
電力消費量：~230μW

## Slide 20: まとめ
COBAND(宇宙背景ニュートリノ崩壊探索)ロケット実験のための遠赤外光検出器(=50m)を開発中
SOIに技術を用いた極低温アンプによる超伝導体接合素子光パルス信号読出し回路を開発中
  SOIアンプの極低温(300mK)での動作を確認．
  実際のSTJの光パルス信号を同一極低温ステージ上でSOIアンプにより増幅して読み出すことに成功(SOI-STJ4)．
  ノイズ評価に向けた測定これから
本講演のSOIアンプの設計は，VDECのサポートを受けて行われています．
* VLSI Design and Education Center(VDEC), the U. Tokyo in collaboration with Synopsys, Inc., Cadence Design Systems, Inc., and Mentor Graphics, Inc.

## Slide 21: Backup

## Slide 22: COBAND Collaboration Members (As of Mar. 2017)
Shin-Hong Kim, Yuji Takeuchi, Kenichi Takemasa, Kazuki Nagata, Kota Kasahara, Shunsuke Yagi, Rena Wakasa, Yoichi Otsuka (Univ. of Tsukuba),
Hirokazu Ikeda, Takehiko Wada, Koichi Nagase (JAXA/ISAS),
Shuji Matsuura (Kwansei gakuin Univ),
Yasuo Arai, Ikuo Kurachi, Masashi Hazumi (KEK),
Takuo Yoshida，Chisa Asano，Takahiro Nakamura, Makoto Sakai (Univ. of Fukui),
Satoshi Mima, Kenji Kiuchi (RIKEN),
H.Ishino, A.Kibayashi (Okayama Univ.),
Yukihiro Kato (Kindai University),
Go Fujii, Shigetomo Shiki, Masahiro Ukibe, Masataka Ohkubo (AIST),
Shoji Kawahito (Shizuoka Univ.),
Erik Ramberg, Paul Rubinov, Dmitri Sergatskov (Fermilab)，
Soo-Bong Kim (Seoul National University)
22

## Slide 23: ニュートリノ寿命下限測定，および COBANDロケット実験感度
S.H.Kim et. al (2012)
Mirizzi et. al (2007)
L-R SM =0.02, M(W2)=715GeV
m312 = 2.510-3eV2
mi < 0.23eV
COBAND rocket
500sec meas.
観測ロケット実験で500秒の測定
直径15cm, 焦点距離1mの主鏡，焦点位置に分光器(=40m~80m)
100m100m8pix50列(方向)の各光検出器ピクセルで光子計数

## Slide 24: JAXA Rocket Experiment for Neutrino Decay Search
Focal length 1m
JAXAのロケット実験
ロケットで高度200km~300kmまで上昇．約5分の観測
(16-31meV)の範囲で連続スペクトラムを測定(回折格子で50分割)，空間方向にも8分割
  100μm x 100μm x 50x8 pixels
Nb/Al-STJ array

## Slide 25: CB radiative decay and Backgrounds
CMB
ZE
ZL
ISD
SL
DGL
CB decay
wavelength [m]
E [meV]
Surface brightness I [MJy/sr]
AKARI
COBE
1000
100
10
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
at λ＝50μm
Zodiacal Emission
~8MJy/sr
Cosmic Infrared Background (CIB)
~0.1~0.5MJy/sr
~0.5MJy/sr
s
~25kJy/sr
Expected spectrum
for
CB decay
Excluded (S.H.Kim 2012)

## Slide 26: SOI-STJ4 光パルス応答シミュレーション
シミュレーション条件
STJに並列に1nFの容量
1MΩのバイアス抵抗
出力側は，1MΩ終端，および0.5nFの容量負荷
先崎修論
STJ両端電位差
SOIアンプ出力(反転)
時定数：~100s 
アンプ入力インピーダンス：~100k
電圧増幅率: 7.5mV/50V~150