## Slide 1: LDD濃度改良後のSOI-FETの 極低温環境下での異常特性の改善
筑波大 素粒子実験研究室
修士２年 八木 俊輔
yagi@hep.px.tsukuba.ac.jp

## Slide 2: 報告内容
研究動機
極低温用SPICEパラメータ抽出の為の測定
  常温と極低温での電流電圧特性の違い
  電流電圧特性の測定結果
  シミュレーションと実測の比較
LDD不純物濃度変更後の電流電圧特性
  Vds低い領域でドレイン抵抗異常現象が見られたいたが、LDD不純物濃度を増やすことで改善した

## Slide 3: ニュートリノ崩壊光探索
ニュートリノ崩壊
崩壊に伴う光子のエネルギーと測定済みの 質量自乗差から、ニュートリノ質量を決定できる。
ニュートリノ 振動実験
精度よく測定
ニュートリノ崩壊図
ニュートリノは長寿命 (T > Ο(1012) 年 : COBE+AKARI測定結果より)
    大量のニュートリノ源が必要となる。 宇宙背景ニュートリノを用いる
予想される崩壊エネルギーは、約25meV(波長換算 : 50um)
  テラヘルツ光検出可能な光検出器
超伝導トンネル接合素子光検出器(STJ)の導入

## Slide 4: 極低温動作可能 : SOI-FET
FD-SOI : Fully Depleted – Sillicon On Insulator
  チャネル層が非常に薄く形成されたSOI-MOSFET
    キャリアの衝突イオン化によって生成されたイオンがボディに蓄積し、 電圧異常を引き起こす浮遊帯効果の抑制
  実際に、4K以下でも、FD-SOI-MOSFETが正常に動作したことを確認
チャネル幅W
チャネル長L
    ※JAXA/ISIS AIPC 1185,286-289(2009)参照

## Slide 5: 極低温用SPICEパラメータ抽出
TEG測定 @極低温環境＋常温環境 : 筑波大 八木 が担当
  KEK 倉知様にご助力いただきながら、IV測定を行っていった。
  測定したTEGはPTEG2
  BT-type(Core Nomal Vth)とST2(Core Low Vth)を測定
極低温環境用SPICEパラメータ抽出 : JAXA 馬場様に依頼
現在我々は、
  超伝導トンネル接合素子光検出器(STJ)
  極低温でも動作可能な前置増幅器
の開発を行っている。
極低温環境下に適応した
シミュレーターが存在しないので、それを構築する

## Slide 6: 極低温での電流電圧特性
ex.) Nch ST2 W/L = 10um / 1.0um
①キャリア移動度上昇による
飽和電流値上昇
②極低温にすると、
Vdsが低い領域で
立ち上がりが鈍る
Ids VS Vds
Ids VS Vgs
④閾電圧の上昇
③急激な立ち上がり

## Slide 7: 測定したTEG詳細
ST2(Core Low Vth)
BT(Core Normal Vth)
N /P ST2 |  | L [um] |  | 
 |  | 0.4 | 1 | 5
W [um] | 1 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎
 | 2 | ✔︎ | ✔︎ | 
 | 10 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎
Nch BT |  | L [um] | 
 |  | 0.2 | 10
W [um] | 0.4 | ✔︎ | ✔︎
 | 5 | ✔︎ | ✔︎
Pch BT |  | L [um] | 
 |  | 0.2 | 10
W [um] | 0.5 | ✔︎ | 
 | 0.63 |  | ✔︎
 | 5 | ✔︎ | ✔︎
BT-type -> NchとPchで４種類ずつ
ST2-type -> NchとPchで８種類ずつ 測定
以上の素子全てのIV測定は完了

## Slide 8
×10-3
0.25mA
0.18mA
0.6uA
0.5mA
0.35mA
2mA
1.4mA
0.6mA
0V
2V

## Slide 9
10-4
10-4
10-4
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-11
10-10
10-10
10-10
10-11
10-14
10-10
10-10
10-10
0V
2V

## Slide 10: SPICEパラメータ抽出
JAXA 馬場様に私の測定結果をもとにパラメータ抽出していただきました。
筑波大PC環境下のもと、hspiceを用いてシミュレーション。
極低温にすると、
Vdsが低い領域で
立ち上がりが鈍る
Vdsが低い領域で抵抗が大きく出る現象は
シミュレーションで表現できない
今回は、限られた領域でのみ
パラメータ抽出を行うこととする
(フィッティング電圧は飽和領域のみ)
抽出するトランジスタは、
BT(N/P) : L = 0.2um W = 5.0um
ST2(N/P) : L = 0.4um 1.0um 5.0um
W = 10 um
用いたモデルはbsimsoi4.4
実測値

## Slide 11: シミュレーションと実測の比較
Chart: 
 | 3.3921e-10 | 8.9592e-06 | 4.6295e-05 | 0.00010565 | 0.00017485 | 0.00024843 | 0.00032392 | 0.00039956 | 0.00047465 | 0.00054832 | 0.00062048 | 0.00069076 | 0.00075905 | 0.00082493 | 0.00088801 | 0.00094796 | 0.0010045 | 0.0010576 | 0.0011069 | 0.0011522 | 0.0011933 | 0.0012302 | 0.0012628 | 0.0012912 | 0.0013152 | 0.0013353 | 0.0013516 | 0.0013645 | 0.0013748 | 0.0013825 | 0.0013884 | 0.0013926 | 0.0013956 | 0.0013979 | 0.0013996 | 0.001401 | 0.0014024 | 0.0014042 | 0.0014065 | 0.0014087 | 0.0014105
 | 7.9322e-11 | 4.9672e-06 | 3.2787e-05 | 8.2588e-05 | 0.00014149 | 0.00020286 | 0.00026392 | 0.0003231 | 0.00037971 | 0.00043318 | 0.00048307 | 0.00052917 | 0.00057105 | 0.0006084 | 0.00064101 | 0.00066858 | 0.00069145 | 0.00070973 | 0.000724 | 0.00073467 | 0.00074254 | 0.00074799 | 0.00075184 | 0.00075468 | 0.00075666 | 0.00075817 | 0.00075941 | 0.00076056 | 0.00076153 | 0.00076269 | 0.00076482 | 0.0007669 | 0.00076917 | 0.00077132 | 0.00077366 | 0.00077604 | 0.00077839 | 0.00078094 | 0.00078363 | 0.00078642 | 0.00078951
 | 1.429e-10 | 2.6795e-06 | 1.9614e-05 | 5.2117e-05 | 8.8178e-05 | 0.00012134 | 0.00014976 | 0.00017355 | 0.0001925 | 0.00020665 | 0.0002166 | 0.00022311 | 0.00022721 | 0.00022978 | 0.00023137 | 0.00023241 | 0.00023324 | 0.00023385 | 0.0002344 | 0.00023489 | 0.00023535 | 0.00023577 | 0.00023629 | 0.00023724 | 0.00023974 | 0.00024259 | 0.00024564 | 0.00024918 | 0.00025258 | 0.0002558 | 0.00025944 | 0.00026345 | 0.00026716 | 0.00027107 | 0.00027532 | 0.00028036 | 0.00028692 | 0.0002954 | 0.00030556 | 0.00031677 | 0.00032822
 | 9.6309e-11 | 9.4508e-07 | 2.8386e-06 | 3.7496e-06 | 4.0079e-06 | 4.0847e-06 | 4.0957e-06 | 4.0731e-06 | 4.0428e-06 | 4.0044e-06 | 3.9633e-06 | 3.921e-06 | 3.8741e-06 | 3.8256e-06 | 3.7857e-06 | 3.7665e-06 | 3.7469e-06 | 3.7384e-06 | 3.7344e-06 | 3.7797e-06 | 4.4217e-06 | 5.4597e-06 | 6.494e-06 | 7.7116e-06 | 9.2579e-06 | 1.1193e-05 | 1.3175e-05 | 1.5485e-05 | 1.7643e-05 | 1.9371e-05 | 2.2425e-05 | 2.696e-05 | 3.1218e-05 | 3.5561e-05 | 3.9798e-05 | 4.3682e-05 | 4.6954e-05 | 4.9682e-05 | 5.2062e-05 | 5.4359e-05 | 5.6725e-05
 | 1.5265e-10 | 1.2602e-10 | 1.1019e-10 | 9.7829e-11 | 8.7363e-11 | 7.9641e-11 | 6.5715e-11 | 5.5334e-11 | 4.4573e-11 | 4.0226e-11 | 8.01e-12 | 2.1025e-12 | 2.4485e-11 | 7.9431e-12 | 5.4108e-13 | 5.5626e-12 | 8.4741e-12 | 5.7909e-12 | 3.073e-12 | 2.8011e-11 | 9.6978e-12 | 3.4551e-11 | 7.2504e-12 | 3.4087e-11 | 3.1724e-11 | 3.2418e-12 | 2.4973e-11 | 2.6703e-11 | 3.0079e-11 | 3.5902e-11 | 3.337e-11 | 4.0797e-11 | 4.337e-11 | 4.3202e-11 | 5.7127e-11 | 5.6747e-11 | 5.5903e-11 | 6.7507e-11 | 6.5735e-11 | 6.5524e-11 | 7.1811e-11
 | 1.0665e-10 | 1.1475e-10 | 9.3187e-11 | 9.3482e-11 | 7.6771e-11 | 7.099e-11 | 5.0649e-11 | 5.0438e-11 | 1.6805e-12 | 3.7989e-11 | 3.4191e-11 | 2.706e-11 | 9.2513e-12 | 7.6477e-12 | 6.0863e-12 | 3.4949e-12 | 8.9805e-12 | 2.6661e-11 | 3.3412e-11 | 3.7168e-11 | 4.0712e-11 | 4.1219e-11 | 3.7632e-11 | 5.2147e-11 | 5.2274e-11 | 5.0755e-11 | 5.2063e-11 | 5.5776e-11 | 5.0206e-11 | 5.316e-11 | 5.8899e-11 | 6.6368e-11 | 7.1052e-11 | 7.9491e-11 | 7.4723e-11 | 8.4217e-11 | 7.6621e-11 | 9.312e-11 | 9.3838e-11 | 8.9491e-11 | 1.0257e-10
ドレイン電流 Ids [A]
ドレイン電圧 Vds [V]
実測値
hspice結果
ngspice結果
ex.) Nch ST2 W/L = 10um / 1um

## Slide 12: LDD不純物濃度変更後のIV測定
Gate
BOX
P+
P+
P-
P-
LDD（Lightly Doped Drain)層：Drain電界緩和のための層
LDDのドープが薄いとoffset gateとなり、ゲートエッジの特性変動につながる可能性あり。
LDD構造 : Lightly Doped Drain ・・・ ドレインとソースの間に低濃度の不純物領域を形成
→ドレインに高電界が生じるのを防ぐ
SPICE抽出のために測定したSOI-FETは、LDDのドープを薄くしたSOI-FETだったため、 ゲートエッジ部の特性が変動し、Rdが異常に高くなる現象が見られた
→なので、ドープを濃くしたSOI-FETを極低温環境下で測定

## Slide 13: LDD不純物濃度変更後のIV測定
立ち上がりが
線形に回復！
ex.) Pch ST2 W/L = 10um / 1um
Ids VS Vds
LDD不純物濃度が現行(@3K)
LDD不純物濃度が改良(@3K)

## Slide 14: まとめ
昨年度、KEK倉知様のご助力をいただきながら、 極低温環境下でPTEG2 IV測定をした
  本測定で、極低温環境下での特徴である
    閾電圧の上昇
    キャリア移動度上昇に伴う飽和電流値の上昇 など
  を観測することができた
  本測定をもとにSPICEシミュレーター構築をJAXA馬場様にしていただき、構築に成功した
LDD不純物濃度を濃くすることで、極低温環境下でのVdsが低い領域でのRd異常は改善した
  LDD改良が施されたTEGで、 より精度の高いSPICEパラメータ抽出を行う

## Slide 15: Backup

## Slide 16: SOI-STJ
ニュートリノ崩壊光(25meV)を精密に測定
  ニュートリノの絶対質量を決定することが可能
高エネルギー分解能を持つ
超伝導検出器(STJ)の開発
測定系依存の雑音により、遠赤外光子検出は達成していない
  冷凍機の振動やグラウンド準位の不定性など
  検出器が置かれる冷凍機内部から外部までの長い配線に乗る雑音
増幅器を検出器直近に設置
低温プリアンプとして
SOI-STJの開発

## Slide 17: 極低温用SPICEパラメータ抽出
６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
TEG測定 @極低温環境＋常温環境 : 筑波大 八木 が担当
  KEK 倉知様にご助力いただきながら、IV測定を行っていった。
  測定したTEGはPTEG2
  BT-type(Core Nomal Vth)とST2(Core Low Vth)を測定
極低温環境用SPICEパラメータ抽出 : JAXA 馬場様に依頼
TEGのIV測定
パラメータ抽出
今年度は、LDD濃度改良後のFETで再度SPICEパラメータ抽出を行う予定

## Slide 22: 線形領域
ー 室温
ー 極低温(3K)
Ids VS Vgsカーブ @Vds = 0.05V
移動度について

## Slide 23
 | L = 0.4 um | L = 1 um | L = 5 um
W = 1 um |  |  | 
W = 2 um |  |  | 
W = 10 um |  |  | 
ー 室温
ー 極低温(3K)

## Slide 24
 | L = 0.4 um | L = 1 um | L = 5 um
W = 1 um |  |  | 
W = 2 um |  |  | 
W = 10 um |  |  | 
ー 室温
ー 極低温(3K)
極低温環境下で、Vdsが低い領域では、
ドレイン抵抗が高く出るので、
uC(W/L)値は低く出る。
飽和領域で、移動度比を推定する

## Slide 25: 飽和領域
ー 室温
ー 極低温(3K)
Ids VS Vgsカーブ @Vds = 1.80V

## Slide 26
 | L = 0.4 um | L = 1 um | L = 5 um
W = 1 um |  |  | 
W = 2 um |  |  | 
W = 10 um |  |  | 
軸のスケールを 調整し直す
ー 室温
ー 極低温(3K)

## Slide 27
 | L = 0.4 um | L = 1 um | L = 5 um
W = 1 um |  |  | 
W = 2 um |  |  | 
W = 10 um |  |  | 
軸のスケールを 調整し直す
ー 室温
ー 極低温(3K)

## Slide 28: 移動度についての検証
線形領域・飽和領域でのドレイン電流の式は以下のようになる
3Kでのキャリア移動度は常温のと比べて約2倍ほど大きくなると言われている。
本測定で移動度がどれだけ大きくなっているか検証する
この式を変形すると
常温と3KでのuCW/Lの値の
比がそのまま移動度の比

## Slide 29: 移動度についての検証
線形領域・飽和領域でのドレイン電流の式は以下のようになる
※2次効果は考慮していない
3Kでのキャリア移動度は常温のと比べて約2倍ほど大きくなると言われている。
本測定で移動度がどれだけ大きくなっているか検証する
この式を変形すると
常温と3KでのuCW/Lの値の
比がそのまま移動度の比
線形領域において、
Rdが低く出る異常が見られ、
uC*(W/L)値が常温に比べ
3Kの時の方が小さく出る
飽和領域のみ検証

## Slide 30: 移動度比(3K/常温) 結果
いずれのサンプルも3Kになると移動度が大きくなるような結果になったが、 移動度比の大きさはサンプルごとにばらつきがあるように見えますが、
移動度の上昇は観測できているだろう
Chart: 各サンプルごとのμC*(1/L)
| W/L=1/0.4 | W/L=2/0.4 | W/L=10/0.4 | W/L=1/1 | W/L=2/1 | W/L=10/1 | W/L=1/5 | W/L=10/5
室温 | 0.26 | 0.275 | 0.244 | 0.14 | 0.135 | 0.115 | 0.035 | 0.031
3K | 0.42 | 0.38 | 0.256 | 0.26 | 0.245 | 0.16 | 0.086 | 0.072
各サンプルごとのuC*(1/L)
L = 0.4 um
L = 1 um
L = 5 um

## Slide 31
Nch ST2 schematic
Gate
Drain
Source