## Slide 1
SOI (Silicon-On-Insulator) 技術をもちいた極低温アンプの開発
可視～遠赤外域単一光子検出のための半導体・超伝導体複合型検出器(SOI-STJ)の開発
武内 勇司 (筑波大学数理物質系・数理物質融合科学センター)
ニュートリノ崩壊探索実験 Collaboration
一光子検出のためのNb/Al-STJ開発
Superconducting Tunnel Junction (STJ) 原理
超伝導には，エネルギーギャップが存在：
ニオブの場合，  ~1.5meV ( 半導体 ~1eV)
超伝導体/絶縁体/超伝導体の構造
上部と下部の超伝導体の間にバイアス: 𝟎<|𝑽|<𝟐𝚫/𝒆
光入射によるエネルギー()でクーパー対電子が励起(準粒子)
  入射エネルギーに比例した数の準粒子：
  エネルギー分解能(発生準粒子数のゆらぎ)：
励起した準粒子が絶縁体をトンネルし，電流として観測
信号の時定数が短い (超伝導体がNbの場合 ~1s )
宇宙背景ニュートリノ(CB)の崩壊探索への応用
謝辞
本研究は，科研費新学術領域研究「ニュートリノフロンティアの融合と進化」計画研究B02班(科研費番号25105007)および，KEK測定器開発室SCDプロジェクトのサポートを受けています．本研究に使用されたNb/Al-STJは，KEK先端計測実験棟・大実験室内クリーンルーム，および(独)産業技術総合研究所（AIST）の超伝導クリーンルームCRAVITYにおいて作製されました．本研究に使用されたSOI基板は，東京大学大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC)を通し，シノプシス株式会社，日本ケイデンス株式会社およびメンター株式会社の協力で設計されました．
まとめ
可視～遠赤外域の一光子分光・一光子計数が可能な光検出器の開発を行っている．
      半導体と比べてエネルギーバンドギャップが極めて小さい超伝導体を用いた検出器で且つ，パルス応答が高速なNb/Al-STJの使用を検討
      STJ信号読出しとして極低温で動作することが確認されたSOI技術によるアンプ回路が有望．STJと一体型，もしくはSTJの至近で極低温アンプとして用いることを検討
      STJからの光パルス応答の電荷を積分するSOI回路を設計中
    遠赤外域一光子計数検出器の応用として，ロケット実験による宇宙背景ニュートリノ崩壊探索実験を計画中
      200秒の測定で現在のニュートリノ寿命下限値を100倍改善することが可能
S.H.Kim , K. Takemasa, K.Kiuchi , K.Nagata , K.Kasahara , K.Moriuchi, R.Senzaki, S. Yagi (筑波大), S.Matsuura (関西学院大), H.Ikeda, T.Wada, K. Nagase (JAXA/ISAS), H.Ishino, A.Kibayashi (岡山大), S.Mima (理研), Y.Kato (近畿大), Y.Arai, M.Hazumi , I. Kurachi(KEK), T.Yoshida, R. Hirose, Y. Kato, C. Asano, T. Nakamura (福井大), S. Shiki, M. Ukibe, G. Fujii, M. Ohkubo (産総研), S. Kawahito (静岡大), E.Ramberg, J.H.Yoo, M.Kozlovsky, P.Rubinov, D.Sergatskov (Fermilab), S.B.Kim(ソウル大)
常伝導
超伝導体
超伝導体
絶縁体
2
 | Si | Nb | Al | Hf
Tc[K] |  | 9.23 | 1.20 | 0.165
Δ[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172 | 0.020
例えば超伝導体がNbの場合
(波長1.24m)なら
, (F=0.2を仮定)
可視光～近赤外領域ならば一光子分光も可能
100m
300nm
超伝導体
絶縁体
一般的な STJ の 電流(I)-電圧(V) 特性 (光照射あり/なし)
I
V
2/e
-2/e
ジョセフソン電流は磁場印加により抑制
Rn: normal resistance
Rd: dynamic resistance
リーク電流
@370mK
0.2mV/DIV
10nA/DIV
100m角Nb/Al-STJのI-V特性．
筑波大の測定環境では，リーク電流はV=0.4mVにおいてI=5nAを示している．
AIST製 100m角 Nb/Al-STJ
産総研のCRAVITYで作製されたNb/Al-STJ．
Nb(100nm)/Al(70nm)/AlOx(~1nm)/Al(70nm)/Nb(200nm)の5層構造
2.9mm
M. Ukibe et al., Jpn. J. Appl. Phys. 51, 010115 (2012)
M. Ohkubo et al., IEEE Trans. Appl. Super, 24, 2400208 (2014)
Temperature(K)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Leakage
100pA
1nA
10nA
100nA
AIST製50m角Nb/Al-STJリーク電流の温度依存性
産総研の測定環境では， 50m角Nb/Al-STJにおいてリーク電流220pA@0.4mVを達成している．
Laser pulse trigger
2V/DIV
40μs/DIV
465nmのピコ秒レーザーパルス照射に対する応答(シェーパーアンプ出力)．検出光子数は，約10光子相当．
465nm ピコ秒レーザーパルス照射
STJ
10M
T~350m
(3He sorption)
Charge sensitive
pre-amp.
shaper amp.
電荷積分型プリアンプ(室温)＋シェーパーアンプを用いた100m角Nb/Al-STJのパルス出力信号の読出
68nF
465nm一光子レベルの検出に対する応答も確認できたが，ノイズが大きく事象ごとの0/1光子分離はできていない  プリアンプを冷凍機内部のSTJ至近に配置したい
FD-SOI: Fully depleted Silicon-On-insulator
  FD-SOI プロセス中の CMOS FET が4K以下の極低温で動作することがJAXA/KEKのグループにより報告 T. Wada et al, Phys. 167, 602 (2012)
STJの至近に配置でき，光パルス信号検出に特化した極低温アンプとしてFD-SOIを用いたアンプの開発を開始
  STJ をSOIで作製したアンプ基板上に直接形成するSTJ-アンプ一体型検出器の可能性も検討
  SOIに p-MOS と n-MOS FET のみが入った基板を作成してテストを開始
SOI
STJ
Nb配線
metal pad
Viaを介したSTJ 下部超伝導体とSOI回路との電気的接触
via
STJ
capacitor
FET
700 um
640 um
C
SOI-STJ2 circuit
D
S
G
FD-SOI基板上にスパッタ形成したNb/Al-STJの動作を確認
STJを形成したFD-SOI基板中の n-MOS および p-MOS FETの極低温での動作(~100mKまで動作を確認)
SOIによるSTJ光パルス応答読出し回路の設計を進めている
B~150Gauss
2mV/DIV
1mA/DIV
FD-SOI基板上に形成した 50m角Nb/Al-STJの I-V 特性．ジョセフソン電流を抑制するために磁場を印加している．SOI基板上に形成されたSTJが期待通りに動作している．
Nb/Al-STJを形成したFD-SOI基板中の nMOS-FET のゲート電圧-ドレイン電流特性の極低温での振る舞い．閾値電圧は，シフトするが極低温でもトランジスタとして動作している．
gate-source voltage (V)
drain-source current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-0.2
1pA
1nA
1A
1mA
宇宙に遍く存在すると予想されている宇宙背景ニュートリノCBの重たい質量固有状態のニュートリノから軽い質量固有状態への光子を伴った崩壊を探索する．
CBニュートリノの崩壊からの光子の信号は，波長およそ50m付近に鋭いエッジを持った長波長側に裾を引く分布と予想される．
ロケット実験
望遠鏡主鏡直径：15cm
回折格子(波長: 40-80 m)で分光された光子を50×8ピクセルのSTJ で計数
STJ１素子あたりの視野角：100rad×100rad
測定時間：200秒
を仮定するとニュートリノの寿命に対して1014年の下限値が設定可能．
(現在の寿命下限値を100倍改善)
Nb/Al-STJ pixel
回折格子で波長40-80m の光子を分光し，50列×8のNb/Al-STJ pixel アレイで光子を計数することにより，波長分布を捉える
回折格子
Photon( )
液体ヘリウム4 減圧冷却(1.6K)
回折格子
DAQ
吸着ポンプ
Multi-pixel Nb/Al-STJ
LHe4
液体ヘリウム3減圧冷却(<0.4K)
LHe3
FET, Capacitor をもつSOI基板上にNb/Al-STJを形成(KEK クリーンルームで作製)
STJ
-
+
V=-0.4mV
出力
オペアンプでSTJに定電圧バイアスを印加しつつ，STJからの出力電流を積分する
SOIによるSTJのパルス出力信号の読出回路の設計
(波長50m)なら
遠赤外領域でも一光子計数なら可能
~ 0.8MJy/sr
~ 25kJy/sr
Surface brightness I [MJy/sr]
λ＝50 μm
E=25 meV
excluded by S.H.Kim et. al 2012
E [meV]
wavelength [m]
CB decay
AKARI
COBE
CMB
ZE
ZL
DGL
ISD
SL
CIB summary from Matsuura et al.(2011)
ロケット搭載望遠鏡の概念図