## Slide 1: ニュートリノ崩壊探索概要
2016年1月19日 /第二回CiRfSE ワークショップ
武内勇司 (筑波大 数理物質融合科学センター)
on behalf of Neutrino Decay Collaboration

## Slide 2: ニュートリノ崩壊
質量固有状態(1, 2, 3), フレーバー固有状態 (e, , )：混合
ニュートリノフレーバーは飛行中に振動
  質量二乗差(, )の測定が可能
  質量の絶対値そのものは，未測定!
重たいニュートリノ(2, 3)は安定ではない
  ニュートリノ混合によりループを経て崩壊可能
  ニュートリノ崩壊によって質量が決定可能
しかし，寿命は宇宙年齢よりも遥かに長い
「宇宙背景ニュートリノ(CB) 」をニュートリノ源として，ニュートリノ崩壊を探索

## Slide 3: 宇宙背景ニュートリノ (CB)
CMB
CB (=熱平衡からニュートリノが分離)
宇宙はニュートリノで満たされている
しかし
実験的には未だ検出されていない
粒子数密度 (cm-3)
ビッグバンから約1秒後

## Slide 4: CBを使ったニュートリノ崩壊探索の意義
宇宙背景ニュートリノ(CB)における輻射崩壊
  標準模型を超えるニュートリノの異常磁気能率の探索
  宇宙背景ニュートリノの直接観測
  ニュートリノ質量の絶対値の決定:
ニュートリノ寿命に対する感度の目標：
  標準模型による予言値：
  測定による下限値：
  標準模型を超える物理(例えば左右対称模型)による予言値：
  LR混合角 の場合で最短値 まであり得る
LRS: SU(2)LｘSU(2)RｘU(1)B-L
SM: SU(2)Lｘ U(1)Y
質量，GIM機構で抑制
LR混合角の抑制のみ
標準模型に対して26乗の増幅
磁気能率項(LRカイラリティの結合)
PRL 38,(1977)1252, PRD 17(1978)1395

## Slide 5: CBニュートリノ崩壊での光子のエネルギー(波長)
m3=50meV
m1=1meV
m2=8.7meV
E =4.4meV
E =24meV
 distribution in
E =24.8meV
二体崩壊
()
()
()
ニュートリノ振動実験から
Planck+WP+highL+BAO実験
50meV<<87meV
  14~24meV (51~89m)
dN/d(a.u.)
[m]
100
500
10
赤方偏移効果
短波長側に鋭いエッジ
3 静止系

## Slide 6: 遠赤外域の前景・背景放射およびCBニュートリノ崩壊光の寄与
at λ＝50μm
黄道光(惑星間ダストの熱放射)
~ 8 MJy/sr
遠赤外線宇宙背景放射
~ 0.1-0.5 MJy/sr
~ 0.8MJy/sr
~ 25kJy/sr
Expected spectrum
表面輝度 I [MJy/sr]
CB ニュートリノ崩壊
λ＝50 μm
E=25 meV
Excluded by S.H.Kim et. al 2012
E [meV]
wavelength [m]
CB decay
AKARI
COBE
CMB
ZE
ZL
DGL
ISD
SL
CIB summary from Matsuura et al.(2011)

## Slide 7: CBニュートリノ崩壊光探索のための光検出器
𝜆=50𝜇m 付近の高精度な波長分布
  𝜆=50𝜇m ()の光子を2%より良い精度で一光子分光
    一光子検出により検出器自体が作るノイズを低減
    エッジ構造を持つC𝜈Bニュートリノ崩壊光の波長分布を同定
  ロケット，または衛星実験
    地上実験は不可能
超伝導トンネル接合素子(STJ)
  回折格子()と50ピクセル配列のNb/Al-STJ の組み合わせを用いたロケット実験
    200秒の測定で寿命測定感度 1014 年を目指す
    現在の3寿命下限を2桁改善
  ハフニウムを用いた STJ (Hf-STJ) による衛星実験
    ハフニウムの超伝導ギャップエネルギー：
    25meVの光子に対して が達成可能

## Slide 8
寿命感度1014年を目指したロケット実験
  高度200~300km にて200秒の測定
    主鏡直径15cm ，焦点距離1m の望遠鏡
    光学系は全て1.8K程度に冷却
  焦点位置に=40-80m (16-31meV) をカバーする回折格子と 50(波長方向) x 8(空間方向) ピクセル配列の遠赤外光検出器(Nb/Al-STJ)
  各々のNb/Al-STJ ピクセルで波長ごと()の光子計数
  1ピクセル当たりの受光面積は100mx100m (視野角100rad x 100rad)
Nb/Al-STJ array
8 rows
50 columns

## Slide 9: 寿命測定感度
ロケット実験シミュレーションの諸元
望遠鏡主鏡直径: 15cm
50-column (: 40m – 80 m)  8-row ピクセル配列
一素子あたりの視野角: 100rad  100rad
測定時間: 200 sec.
光子検出効率100%，ダークカウントなし
ニュートリノ崩壊が見えない場合 4-6  1014 年の下限設定可能
ニュートリノの寿命が 2  1014 年だった場合, 5 の有意度で観測可能

## Slide 10: CBニュートリノ崩壊光探索ロケット実験における検出器要求
Telescope parameters
Main mirror
  D=15cm, F=1m
detector
  波長0.8m あたり
  100m x 100m x 8 pixels
  視野角 : 8 x 10-8 sr
CMB
ISD
SL
DGL
CB decay
wavelength [m]
Surface brightness I [MJy/sr]
Zodiacal Emission
Zodiacal Light
Integrated flux from galaxy counts
ニュートリノ崩壊(, yrs): =25kJy/sr
  3.3 x 10-20 W / 8pixels @ =50m
黄道光8MJy/srのもと200sec の測定でこれを検出
 STJの性能としてNEP < が必要

## Slide 11: CBニュートリノ崩壊光検出に要求される検出器NEP
検出器視野角
望遠鏡主鏡: D=15cm, F=1m
波長0.8m (=c/50m-c/50.8m=94GHz)あたり
  100m x 100m x 8 pixels  視野角 : 8 x 10-8 sr
ニュートリノ崩壊光 (, yrs): =25kJy/sr @ =50m
黄道光: =8MJy/sr @ =50m
t 時間でFZE を積分した際の揺らぎ
エネルギーのフォトン数揺らぎ起因：
測定時間t，検出器NEP要件を決める不等式
 t>40sec (1), t>200sec (2.2 per =0.8m)
 for t=200sec with 8 pix
 per 1pix

## Slide 12: 産総研 CRAVITY 製 Nb/Al-STJ
Temperature(K)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Leakage
100pA
1nA
10nA
100nA
50m  50m Nb/Al-STJ fabricated in CRAVITY at AIST
Ileak~0.2nA を達成
更に小さな junction size のものでテスト中
0.1nA
M. Ukibe et al., Jpn. J. Appl. Phys. 51, 010115 (2012)
M. Ohkubo et al., IEEE Trans. Appl. Super, 24, 2400208 (2014)
リーク電流のショットノイズ由来のNEPは，リーク電流iL=50pA, 超伝導ギャップエネルギー=0.6meV, トラッピングゲインG=10とすると(読出し系由来のノイズを考えなければ)
500pA/DIV
0.2mV/DIV
I
V
T~0.3K
w/ B field

## Slide 13: STJパルス光応答特性
100uV/div
4us/div
T.Okudaira，2015.1.16
可視光(465nm)レーザーパルス応答性(AIST製Nb/Al-STJ 100um角)
STJ 応答信号時定数: 立下り ~1s, 立上り~2s
(もしくは，これより早い)
VIS laser through optical fiber
STJ
V
冷凍機
V0
R0=1M
I
V
STJ I-V curve w/light w/o light
V0=V+R0I
0.4mV
定電流モードの回路(右上)で測定
Nb/Al-STJは，~1s という比較的早い応答速度
光子計数を行えば，実効的なNEPは劇的に改善可能
  但し読出し系の帯域は>1MHzを確保する必要あり

## Slide 14: 電荷積分アンプ読出しによる 可視光(465nm)パルスに対するNb/Al-STJ 応答
Laser pulse trigger
2V/DIV
40μs/DIV
産総研CRAVITY製100x100m2 Nb/Al-STJ
出力電荷からおよそ10光子検出であると評価された
STJ
T~350m
(3He sorption)
Charge sensitive +
pre-amp.
CSTJ
10M
Shaper
amp.
I=I(V)
Nb/Al-STJ の低入力インピーダンス電荷積分アンプ読出
STJ自体およびSTJ配線は比較的大きな静電容量(pF~nF)を持つ
  低入力インピーダンスの電荷積分型アンプでの読出しが必要
室温に置かれた電荷積分型のアンプでの読出：ノイズ大
一光子検出には，読み出し系のS/N改善が必須
  STJの直近に置ける極低温電荷積分型アンプの開発

## Slide 15: ニュートリノ崩壊探索実験 Collaboration Members
金信弘，武内勇司，武政健一，木内健司，永田和樹，笠原宏太，森内航也，先崎蓮，八木俊輔，*大塚洋一 (筑波大学) ， *Hf-STJ開発
松浦周二 (関西学院大学)，
池田博一，和田武彦，長勢晃一 (JAXA/ISAS)，
吉田拓生，廣瀬龍太，加藤圭騎，浅野千紗，中村昂弘 (福井大学) ,
石野宏和，樹林敦子 (岡山大学)，
美馬覚 (理化学研究所),
加藤幸弘 (近畿大学) ,
羽澄昌史,新井康夫，倉知郁生 (高エネルギー加速器研究機構) ，
志岐成友，浮辺雅宏，藤井剛，大久保雅隆 (産業技術総合研究所)，
川人祥二 (静岡大学)
Erik Ramberg, Mark Kozlovsky, Paul Rubinov, Dmitri Sergatskov, Jonghee Yoo (Fermilab)，
Soo-Bong Kim (Seoul National University)
今年度から産総研とも共同研究
志岐 成友，浮辺 雅宏，藤井 剛，足立 哲也，大久保 雅隆
15
福井大遠赤外領域開発研究センター

## Slide 16: まとめ
宇宙背景ニュートリノのニュートリノ崩壊探索実験を準備中
  ロケット実験：200秒の測定で1014年の寿命測定感度
  衛星実験：100時間の測定で1017年の寿命測定感度
検出器として STJ (Nb/Al-STJ + 回折格子, Hf-STJ)を開発中
  遠赤外(50m)の一光子検出・分光
Nb/Al-STJ 検出器での遠赤外一光子検出
  光子計数により，実効的なNEP で を目指す
  STJのすぐ近くに配置した電荷積分型アンプによる読出しが必要
  SOI技術を用いた極低温アンプの開発
Hf-STJ 開発  武政(筑波大)
SOI極低温アンプ設計  木内(筑波大)
STJ較正用遠赤外光源開発  浅野(福井大)
SOI-STJ4評価  先崎(筑波大)
CRAVITY製Nb/Al-STJ評価  森内(筑波大)

## Slide 17: Backup

## Slide 18: Superconducting Tunnel Junction (STJ)
接合面を挟んで電位差(|V|<2)を印加.
超伝導体に吸収された光子のエネルギーにより複数のクーパー対が解離(励起)し，生成された準粒子によって，エネルギーに比例したトンネル電流が発生．
Superconductor / Insulator /Superconductor Josephson junction device
Δ: Superconducting gap energy
2
E
Ns(E)
Superconductor
Superconductor
Insulator
Insulator
Superconductor
100m
300nm
超伝導ギャップ(Δ)は遠赤外フォトンのエネルギーよりもずっと小さい  原理的には，遠赤外域一光子を検出可能
~s 程度の比較的高速なパルス応答(Nbの場合)  光子計数することでS/Nの著しい向上

## Slide 19: STJ I-V 特性
Sketch of a current-voltage (I-V) curve for STJ
The Cooper pair tunneling current (DC Josephson current) is seen at V = 0, and the quasi-particle tunneling current is seen for |V|>2
Josephson current is suppressed by magnetic field
Leak current
B field
光入射の場合

## Slide 20
Proposed rocket experiment
with a diffraction grating and Nb/Al-STJ array combination
  200-sec measurement at altitude of 200~300km
    Telescope with diameter of 15cm and focal length of 1m
    All optics (mirrors, filters, shutters and grating) will be cooled at ~1.8K
  At the focal point, diffraction grating covering =40-80m (16-31meV) and array of Nb/Al-STJ pixels of 50(in wavelength distribution) x 8(in spatial distribution) are placed
  Each Nb/Al-STJ pixel is used as a single-photon counting detector for FIR photon in ()
  Sensitive area of 100mx100m for each pixel (100rad x 100rad in viewing angle)
Nb/Al-STJ array
8 rows
50 columns

## Slide 21: Expected precision in the spectrum measurement
Telescope parameters
Main mirror
  D=15cm, F=1m
detector
  sensitive area 100mx100m / pixel
  50 x 8 array
CMB
ISD
SL
DGL
CB decay
wavelength [m]
Surface brightness I [MJy/sr]
Zodiacal Emission
Zodiacal Light
  Zodiacal emission 343Hz / pixel
  200sec measurement: 0.55M events / 8 pixels (at )
  0.13% accuracy measurement for each wavelength: =11kJy/sr
Neutrino decay (, yrs): =25kJy/sr
  2.3σ away from statistical fluctuation in ZE measurement
Integrated flux from galaxy counts
 decay with yrs is possible to detect, or set lower limit!

## Slide 22: Energy/Wavelength/Frequency

## Slide 23: STJ back-tunneling effect
Photon
Quasi-particles near the barrier can mediate Cooper pairs, resulting in true signal gain
  Bi-layer fabricated with superconductors of different gaps Nb>Al to enhance quasi-particle density near the barrier
  Nb/Al-STJ Nb(200nm)/Al(10nm)/AlOx/Al(10nm)/Nb(100nm)
Gain: 2～200
Nb
Al
Nb
Al

## Slide 24
STJ energy resolution
Statistical fluctuation in number of quasi-particles  energy resolution
Smaller superconducting gap energy Δ yields better energy resolution
 | Si | Nb | Al | Hf
Tc[K] |  | 9.23 | 1.20 | 0.165
Δ[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172 | 0.020
Δ: Superconducting gap energy
F: fano factor
E: Photon energy
Hf
Hf-STJ is not established as a practical photon detector yet
Nq.p.=25meV/1.7Δ=735
  2% energy resolution is achievable if Fano factor <0.3
  for a single-photon
Tc :SC critical temperature
Need ~1/10Tc for practical
operation
Nb
Well-established as Nb/Al-STJ
(back-tunneling gain from Al-layers)
Nq.p.=25meV/1.7Δ=9.5
Poor energy resolution, but a single-photon detection is possible
Notes: 24

## Slide 25: STJ キャパシタンス測定
STJ
I=I(V)
CSTJ
Current (nA)
Voltage (mV)
0
0.4
-0.4
0
40
-40
緑：実測 (f=2kHz)
黒：シミュレーション
CSTJ=0.9nF, 1.2nF,1.5nF, 1.8nF
STJ は，junction size に比例したキャパシタンス
STJのI-V測定からSTJのキャパシタンスを測定
SIS接合面の面積に比例する成分： ~34fF/m2
20m角のSTJでも 14pF
低入力インピーダンスの電荷積分型アンプでの読出しが必要
STJ 等価回路
100mx100m

## Slide 26: Development of SOI-STJ
SOI: Silicon-on-insulator
  CMOS in FD-SOI is reported to work at 4K by T. Wada (JAXA), et al.
SOI と STJ の融合 (SOI回路一体型 STJ の基礎研究)
  STJ layers are fabricated directly on a SOI pre-amplifier board and cooled down together with the STJ
Started test with Nb/Al-STJ on SOI with p-MOS and n-MOS FET
SOI
STJ
Nb
metal pad
STJ lower layer has electrical contact with SOI circuit through VIA
J Low Temp Phys 167, 602 (2012)
VIA
STJ
capacitor
FET
700 um
640 um
C
SOI-STJ2 circuit
D
S
G

## Slide 27: SOI上にSTJを形成後の特性
Both nMOS and pMOS-FET in FD-SOI wafer on which a STJ is fabricated work fine at temperature down below 1K
  極低温では，スレッショルド電圧のシフト，サブスレッショルド領域のドレイン電流抑制，飽和領域でのドレイン電流の上昇など，特性が変動
Nb/Al-STJ fabricated at KEK on FD-SOI works fine
We are also developing SOI-STJ where STJ is fabricated at CRAVITY
B~150Gauss
2mV/DIV
1mA/DIV
I-V curve of a STJ fabricated at KEK on a FD-SOI wafer
nMOS-FET in FD-SOI wafer on which a STJ is fabricated at KEK
gate-source voltage (V)
drain-source current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-0.2
1pA
1nA
1A
1mA