## Slide 1
超伝導トンネル接合素子（Superconducting Tunnel Junction: STJ）光検出器の開発研究
宇宙背景ニュートリノ崩壊で生成する光子の検出可能性
宇宙赤外線観測ロケット実験計画
宇宙背景ニュートリノ崩壊探索
Neutrino Decay Collaboration
S. H. Kim, Y. Takeuchi, K. Takemasa, K. Kiuchi, K. Nagata, K. Kasahara, T. Okudaira, R. Senzaki, K. Moriuchi (Univ. of Tsukuba) , H. Ikeda, S. Matsuura, T. Wada (JAXA/ISAS) ,
H. Ishino, A. Kibayashi (Okayama Univ.) , S. Mima (RIKEN), T. Yoshida, S. Kobayashi, K. Origasa Univ. of Fukui) , Y. Kato (Kinki Univ.), M. Hazumi, Y. Arai (KEK), E. Ramberg, J. H. Yoo, M. Kozlovsky, P. Rubinov, D. Sergatskov (FNAL), S. B. Kim (Seoul National Univ.)
SOI-STJ
SOI (Silicon-On-Insulator)プリアンプ基板上に直接Nb/Al-STJをプロセスしたSOI-STJ一体型検出器を作成した。極低温0.75KでNb/Al-STJ 検出器とSOI MOSFETはともに正常に動作した。
はじめに
現在、素粒子の中でニュートリノの質量のみが
測定されていない。そのニュートリノ質量を決定
することは質量の起源を解明するためにヒッグス
粒子の性質の研究を行うのと同様に重要である。
ニュートリノの異なる質量固有状態間の質量二
乗差Δm2ij はニュートリノ振動実験で高精度で測
定されているが、質量そのものは測定されていな
い。ニュートリノ崩壊を検出することによって、
ニュートリノ振動とは独立な量を測定することが
でき、それによってニュートリノ質量を決定する
ことができる。
ニュートリノの寿命は非常に長いので、崩壊観測するためのニュートリノ源として、宇宙背景ニュートリノ（CB）を用いる。したがって、このニュートリノ崩壊を観測することは宇宙論で予言されている宇宙背景ニュートリノの発見となる。
現在のニュートリノ寿命の下限はCOBE とAKARIの宇宙赤外線背景輻射（CIB）から求められた 3 x 1012 年である。
CMB
宇宙背景ニュートリノ（CB）の
崩壊で 生成する光子のエネルギー分布には ( を仮定) で鋭いカットオフができる。このカットオフは宇宙背景ニュートリノの温度分布 （平均 によってわずかに広がる。また低エネルギーの光子が宇宙膨張による赤方偏移の効果で生じる。この信号分布に対して宇宙赤外線背景放射（CIB）は４～５桁多く存在する。我々はこの鋭いカットオフを高エネルギー分解能を有する超伝導赤外線検出器で探索する。
超伝導トンネル接合素子 (STJ)赤外線検出器を搭載したロケット実験を2017年に行うことを計画している。この実験は200㎞以上の上空で5分間の宇宙赤外線観測を行い、ニュートリノ寿命下限を2桁改善する: (3)>O(1014 年) 。この実験は将来行う予定の宇宙背景ニュートリノ崩壊探索衛星実験の予備実験となる。
測定装置設計
エネルギの25meVの一光子を2%のエネルギー分解能で測定するために以下のSTJ光子検出器を開発している。
マルチピクセル Nb/Al-STJ （波長の一光子を回折格子と組み合わせて測定）
ハフニウムを用いた STJ (Hf-STJ)
CB
Hf-STJ
ハフニウムはエネルギーギャップがとと比べて極めて小さいので、より低いエネルギーの光子を検出するのに有効である。ハフニウムを用いたHf-STJは、回折格子なしで、マイクロカロリメータとしての光子をエネルギー分解能２％で測定することができる。.
右の電流-電圧曲線に示すようにHf-STJで可視光レーザーの信号を検出することに世界で初めて成功した。
STJ光検出器
入射粒子によって、超伝導体のエネルギーギャップの上に励起された電子(準粒子）はトンネル効果で１～２ nm厚のトンネル障壁を通過。そのトンネル電流を測定することによって、個々の入射粒子のエネルギーを測定。エネルギーギャップが、通常の検出器（半導体検出器等）に比べて桁違いに小さいので遠赤外線光子検出に有効。
Nb/Al-STJ
超伝導体としてNbとAlを重ね合わせたNb/Al-STJを開発している。開発目標は波長50μ程度の遠赤外線光を一光子検出することである。 1.9KにおけるNb/Al-STJ (100μ x 100μ) の赤外線レーザー (1.31μm) lに対する応答信号はFWHMは1μsecである。光子数は信号電荷分布から93±11 である。
可視光レーザー(456nm)に対するNb/Al-STJ (4μm2 ) の応答信号の電荷分布にノイズのガウス分布を含むポアソン分布フィットを行うと、平均光子数は約1個 であり、ノイズの大きさは（2.5±0.4）光子に相当した。このノイズはプリアンプのノイズなので、極低温で作動するSOIアンプのようなプリアンプを用いる必要がある。
Square is 2.9 mm on a side.
200nA /DIV.
leak current of Nb/Al-STJ is about 6nA at 0.5mV .
Source
Drain
Gate
STJ
2mV /DIV.
After applying150 Gauss to STJ.
宇宙背景ニュートリノ崩壊探索衛星実験のシミュレーションを以下の条件で行った結果、1017年の寿命のニュートリノ崩壊が観測可能であることがわかった。
黄道光のバックグラウンドがない。
10 時間の測定。
直径20cmで 視角0.1o の望遠鏡。
光子エネルギー分解能 2% 。
報告論文 JPSJ 81 (2012) 024101
Rate/50pixel-spectrometer = 15 kHz ( 300Hz/pixel)
Measurements for 200 s → 3M events /50pixel-spectrometer.
Using 8 x 50pixel-spectrometer, σ/N=0.04%
2σ = 0.08% x 0.5μW/m2/sr = 0.4nW/m2/sr (0.8% times present limit 50nW/m2/sr ）
Noise ～（2.5±0.4）photon相当
まとめ
Left-Right対称模型が正しければ、ニュートリノ寿命下限が1017年程度となり、ニュートリノ崩壊 ()を検出することが可能であることを示した。
宇宙背景ニュートリノの崩壊で生成する遠赤外線光子を検出するために、STJ赤外線検出器を開発しており、この検出器を搭載した宇宙背景ニュートリノ崩壊探索実験を準備中である。
Noise ～（19±2）photon相当
Cosmic Infrared Background
Neutrino Decay （τ＝1.5 x 1017year）
Sharp edge with 1.9K smearing
with detector resolution of 0% to 5%
Red shift effect
2017年に実験予定。 200㎞以上の高度で5分間データ収集． ニュートリノ寿命下限を2ケタあげる ( ~1014年)。
Search Region (Satellite) : λ＝ 35～250μm
（Eγ ＝ 35～5meV）
In Rocket experiment, λ＝ 40～80μm
（Eγ ＝ 31～15meV）
MSSM with a vectorlike lepton generation 模型
→ τν ～ 1012 ～ 1014 年を予言
このJPSJ論文を引用